检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副座垫泡棉总成 | 车 型 | M3000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0012345 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 西安技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 付佳 电话：19929031385 | 送样日期 | 2024年9月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年9月11日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | GB 6343-2009 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年9月9日西安技术质量部送检的 M3000S副座垫泡棉总成按照GB 6343-2009进行密度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年9月11日—2024年9月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

60±10kg/m³

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 副座垫泡棉总成 103-002-202409. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 101.09; 100.96; 100.80; 100.95; 104790.392; 6.0; 57.3. 宽; 100.39; 100.46; 100.42; 100.42. 高; 10.63; 10.30; 10.08; 10.33. NO.2; 长; 100.88; 100.64; 100.93; 100.81; 116783.310; 6.0; 51.4. 宽; 101.59; 101.44; 101.36; 101.46. 高; 11.72; 11.22; 11.31; 11.41. NO.3; 长; 101.89; 101.63; 101.90; 101.80; 113268.812; 6.2; 54.7. 宽; 100.35; 100.41; 100.09; 100.29. 高; 11.20; 11.25; 10.83; 11.09. NO.4; 长; 100.93; 101.36; 100.84; 101.04; 109426.710; 6.2; 56.7. 宽; 101.17; 101.82; 101.69; 101.56. 高; 10.46; 10.80; 10.73; 10.66. NO.5; 长; 101.18; 100.84; 100.86; 100.96; 106268.734; 6.4; 60.2. 宽; 101.86; 101.77; 101.27; 101.63. 高; 10.23; 10.52; 10.32; 10.35. 平均值（kg/m3）; 56.1.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**