[image: image1.png]000000000



[image: image2.png]AT

A=
CNAS .
NengrglF

CNAS L0138




报告编号：QG24491ZZZ701
检   验   报   告
汽车内饰材料
	产品名称：
	汽车内饰件

	产品型号：
	A9619709549

	受检单位：
	北京光华荣昌汽车部件有限公司

	[image: image3.png]=

N

7y 'L%
222910051




检验类别：
	强制性检验


中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司

国家工程机械质量检验检测中心

注  意  事  项
1.报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2.复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。 

3.报告无主检、审核、批准人签字无效。

4.报告涂改无效。

5.对检验报告若有异议，请以书面形式通知本检验中心办公室受理。

6.送样检验仅对样品负责。
检验单位地址电话:

地    址：北京市延庆东外大街55号

电    话: 010-69145748

邮政编码: 102100

受检单位地址电话:

地    址：北京市昌平区北流村600号院9号楼1至3层101

电    话: 010-89774857
邮政编码: 102204
	样品名称
	汽车内饰件
	商   标
	——

	型号规格
	A9619709549
	检验类别
	强制性检验

	受检单位
	北京光华荣昌汽车部件有限公司
	生产单位
	河北光华荣昌汽车部件有限公司

	送 样 者
	张慧
	送样日期
	2024.09.20

	样品数量
	共2组，各5块
	生产日期
	——

	检验依据
	GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》
	检验项目
	燃烧特性

	检

验

结

论
	经检验，该样品符合GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》标准的要求。
检验专用章

  签发日期：%[ReportApproveDate]%

	备注
	——


	批准：
	%(ApproverSign)%
	审核：
	%(AuditorSign)%
	主检：
	%(TesterSign)%


一、检验结果：

	序号
	检验项目
	标准要求
	对应标准条款号
	检验结果
	符合性

判  定

	1
	燃烧特性
	阻燃材料的燃烧速度应不大于100mm/min，若出现下列情况则分别按要求标识试验结果：

1. A-0mm/min：

    试样暴露在火焰中15s，熄灭火源试样仍未燃烧，或试样能燃烧，但火焰达到第一测量标线之前熄灭，无燃烧距离可计。

2. B：

    从试验计时开始，火焰在60s内自行熄灭，且燃烧距离不大于50mm，则认为满足标准要求。

3. C-燃烧速度实测值mm/min：

    从试验计时开始，火焰在两个测量标线之间熄灭，且不满足第2条情况时，则按标准计算燃烧速度。

4. D-燃烧速度实测值mm/min：

    从试验计时开始，火焰燃烧到达第二标线，或从计时开始，试样长时间缓慢燃烧，则可以在试验计时20min时终止试验，并记录燃烧时间及燃烧距离且按标准计算燃烧速度。

5. E：

    试样在火焰引燃15s内已经燃烧并到达第一标线，则认为试样不能满足燃烧速度的要求。
	3；4
	第一组：

最大燃烧速度为：A-0mm/min。
	符合

	
	
	
	
	第二组：

最大燃烧速度为：A-0mm/min。
	


二、检验时间、地点：

    检验于2024年5月20日在中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司进行。

检验环境：温度23℃，湿度37%。
三、样品情况表 

	项目
	企业备案
	核查结果

	车辆名称、型号、商标
	商用车、A9619709549、北京奔驰
	企业提供

	车辆类型
	N3
	企业提供

	车辆生产厂
	北京福田戴姆勒有限公司
	企业提供

	汽车内饰件
	组数
	第一组
	第二组
	企业提供

	
	结构
	单一
	单一
	企业提供

	
	材料
	桦木
	泡沫
	企业提供

	
	颜色
	白色
	白色
	企业提供

	
	厚度(mm)
	9.0
	13.0
	企业提供

	
	生产厂
	河北光华荣昌汽车部件有限公司
	企业提供

	所配车型型号、名称
	——

	备注
	未用到支撑线


四、试验照片
[image: image4.png]


[image: image5.jpg]



五、企业提供资料清单

1、车辆产品使用说明书（说明书名称）：——
2、企业标准（具体名称及标准编号）： ——
3、出厂检验报告（报告编号）：——

4、产品描述：汽车内饰件产品描述1份

–––––––––以下空白––––––––––
[image: image6.png]


