CQC标志认证 试验报告 初始 变更 监督 □复审 其他： 申请编号：V2024CQC013016-1262533 产品名称：汽车内饰件 型 号：A9619709549 委托单位：中国质量认证中心 检测机构：中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司 (国家工程机械质量检验检测中心)

| 安全型式试验报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请编号：V2024CQC013016-1262533 样品名称：汽车内饰件 型 号：A9619709549 商 标：—— 数 量：共2组，5块 样品生产序号：—— 收样日期：2024-9-20 任务来源：中国质量认证中心 委托 |  |  | 申请人：北京光华荣昌汽车部件有限公司 申请人地址：北京市昌平区北流村600号院9号楼1至3层101 制造商：北京光华荣昌汽车部件有限公司 制造商地址：北京市昌平区北流村600号院9号楼1至3层101 生产厂：河北光华荣昌汽车部件有限公司 生产厂地址：河北省黄骅经济开发区泰山道150号 |  |
| 试验依据标准: GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》 |  |  |  |  |
| 试验结论： 样本经检验，符合GB 8410-2006标准的要求。 检验结论为合格。 |  |  |  |  |
| 本申请单元所覆盖的其它产品型号规格及相关情况说明：无。 |  |  |  |  |
| 主检：李亚伟 | %(TesterSign)% | 日期： | %[ReportTesterDate]% | 检验专用章 中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司 %[ReportApproveDate]% |
| 审核：王 哲 | %(AuditorSign)% | 日期： | %[ReportAuditorDate]% |  |
| 签发：陈英杰 | %(ApproverSign)% | 日期： | %[ReportApproveDate]% |  |
| 备注：—— |  |  |  |  |

样 品 描 述 及 说 明

样品名称; 汽车内饰件; 数 量; 共2组，5块. 规格型号; A9619709549. 组数; 第一组; 第二组. 样品编号; 2415799-01～05; 2415799-06～10. 样品类型; 单一; 单一. 材 质; 桦木; 泡沫. 厚度(mm); 9.0; 13.0. 试样尺寸(mm); 356×53; 356×100. 制造/层间结合方式; ——; ——. 表层颜色; 白色; 白色. 备注; ——.

样 品 照 片

2415799-01～05; 2415799-06～10. 样品型号：A9619709549

| 试验结果及判定 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 样品 编号 | 标 准 要 求 | 燃烧速度 mm/min | 符合性 判 定 |
| 1 | 燃 烧 特 性 | 2415799-01～05 | 内饰材料的燃烧速度应不大于100mm/min，若出现下列情况则分别按要求标识试验结果： 1. A-0mm/min： 试样暴露在火焰中15s，熄 灭火源试样仍未燃烧，或试样能燃烧，但火焰达到第一测量标线之前熄灭，无燃烧距离可计。 2. B： 从试验计时开始，火焰在60s内自行熄灭，且燃烧距离不 大于50mm，则认为满足标准要求。 3. C-燃烧速度实测值mm/min： 从试验计时开始，火焰在两 个测量标线之间熄灭，且不满足第2条情况时，则按标准计算燃烧速度。 4. D-燃烧速度实测值mm/min： 从试验计时开始，火焰燃烧 到达第二标线，或从计时开始， 试样长时间缓慢燃烧，则可以在 试验计时20min时终止试验，并记录燃烧时间及燃烧距离且按标 准计算燃烧速度。 5. E： 试样在火焰引燃15s内已经 燃烧并到达第一标线，则认为试样不能满足燃烧速度的要求。 | A-0 | P |
|  |  | 2415799-06～10 |  | A-0 |  |
| 备 注 |  | P 检验结果符合要求 F 检验结果不符合要求 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项检验 |  |  |  |

| 试验仪器设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 编 号 | 校准有效期至 | 本次使用（√） |
| 1 | 汽车内饰材料燃烧特性测试系统 | H1012C | ZJJC06YQ-027 | 2025/1/8 | √ |
| 2 | 风速仪 | testo 425 | ZJJC06YQ-215 | 2025/1/17 | √ |
| 3 | 数字温度计（水平燃烧） | E4344 | ZJJC06YQ-187 | 2025/1/7 | √ |
| 4 | 钢直尺 | 1000mm | ZJJC06DX-047 | 2025/1/17 | √ |
| 5 | 恒温恒湿试验箱 | DHS-010 | ZJJC06YQ-033 | 2025/1/17 | √ |

# ——以下空白——

声   明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司

(国家工程机械质量检验检测中心)

地    址：北京市延庆东外大街55号

邮政编码：102100

电    话：010-69185175、51051705

传    真：010-51051705

E-mail：  cyjsyc@126.com