检  测  报  告

试验名称: 发泡性能-25%压陷硬度

| 主检： |  | 日期： | 2024年10月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年10月13日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月13日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | G3主驾高配坐垫泡沫总成 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015207 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林涛 电话：18612905890 | 送样日期 | 2024年10月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年10月11日 |
| 试验项目 | 发泡性能-25%压陷硬度 |  |  |
| 试验标准 | Q/JLY J7110222B-2019 |  |  |
| 样品状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年10月11日项目部送检的 G3主驾高配坐垫泡沫总成按照 Q/JLY J7110222B-2019标准进行发泡性能-25%压陷硬度试验，经检测结果不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年10月11日—2024年10月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度： 52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡棉压缩硬度试验机 | Q-014 | WZN-9010 | 深圳市维智纳精密仪器有限公司 | ±0.5%F.S | 2024年11月14日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

按7.1进行三次预压后，立即压陷试样，压入试样厚度（25±1）%，保持（30±1）s，记录相应的力(N)，然后卸力。 采用非叠加的标准样式，按方法A测得的结果为压陷硬度指数。

2、评价标准

200±20N

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 硬度（N）. G3主驾高配坐垫泡沫总成; 146-001-202410; 164.0.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**