检  测  报  告

试验名称：回弹率试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年10月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年10月22日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年10月22日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 坐垫3D网格 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015212 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林涛 电话：18612905890 | 送样日期 | 2024年10月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年10月21日 |
| 试验项目 | 回弹率试验 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 10652-2001 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年10月18日项目部送检的G3坐垫3D网格按照 GB/T 10652-2001进行回弹率试验，对其检测结果不做评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年10月21日—2024年10月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫塑料落球回弹测定仪 | Q-016 | XLH-460/500 | 长春新科试验仪器设备有限公司 | ＜1.5 | 2024年11月12日 |  |
| 1、试验方法 |  |  |  |  |  |  |
| 2、评价标准 |  |  |  |  |  |  |
| 不评价 |  |  |  |  |  |  |

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 序号; 第一次（%）; 第二次（%）; 第三次（%）; 最大值（%）; 平均值（%）. 坐垫3D网格 147-001-202410; NO.1; 51.0; 50.0; 51.0; 51.0; 51.0. NO.2; 51.0; 48.2; 49.4; 51.0. NO.3; 51.0; 51.0; 50.0; 51.0. 坐垫3D网格 147-002-202410; NO.1; 51.0; 52.5; 51.0; 52.5; 52.2. NO.2; 52.2; 51.8; 51.0; 52.2. NO.3; 52.0; 50.6; 50.1; 52.0.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**