检  测  报  告

试验名称：永久变形试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年10月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年10月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年10月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 坐垫3D网格 | 车 型 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015212 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 林涛 电话：18612905890 | 送样日期 | 2024年10月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年10月21日 |
| 试验项目 | 永久变形试验 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 10653-2001 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年10月18日项目部送检的G3坐垫3D网格按照 GB/T 10653-2001进行永久变形试验，对其检测结果不做评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年10月21日—2024年10月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2025年7月4日 |  |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2024年11月12日 |  |
| 1、试验方法 |  |  |  |  |  |  |
| 2、评价标准 |  |  |  |  |  |  |
| 不评价 |  |  |  |  |  |  |

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 序号; 试验前高度 （mm）; 试验后高度 （mm）; 永久变形 （%）. 坐垫3D网格 147-001-202410; 1#; 26.40; 16.58; 37.19. 2#; 26.24; 16.68; 36.43. 3#; 26.42; 16.47; 37.66. 4#; 26.43; 16.41; 37.91. 5#; 26.07; 16.34; 37.32. /; 永久变形中值 (%); 37.32. 样件名称及编号; 序号; 试验前高度（mm）; 试验后高度 （mm）; 永久变形 （%）. 坐垫3D网格 147-002-202410; 1#; 30.42; 20.02; 34.18. 2#; 30.01; 19.31; 35.65. 3#; 30.27; 19.14; 36.76. 4#; 29.73; 18.55; 37.60. 5#; 30.61; 19.15; 37.43. /; 永久变形中值 (%); 36.76.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**