检  测  报  告

试验名称： 压缩50%永久变形率

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 背/座泡沫 | 车 型 | M3000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0012981/SHT0012340/SHT0000084 | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 西安技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 付佳 电话：19929031385 | 送样日期 | 2024年10月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年11月4日 |
| 试验项目 | 压缩50%永久变形率 |  |  |
| 试验标准 | GB 6669-2008 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年10月21日西安技术质量部送检的M3000S背/座泡沫按照GB 6669-2008进行压缩50%永久变形率检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年11月4日—2024年11月6日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2025年7月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

≤8%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 序号; 1#; 2#; 3#; 4#; 5#; 备注. 背泡沫 149-001-202410; 永久变形 （%）; 10.26; 13.65; 9.24; 10.50; 13.69; SHT0012981 100/60. 永久变形 （%）中值; 10.50. 背泡沫 149-002-202410; 永久变形 （%）; 10.37; 10.60; 11.63; 10.93; 10.02; SHT0012981 100/65. 永久变形 （%）中值; 10.60. 座泡沫 149-003-202410; 永久变形 （%）; 9.49; 11.50; 10.25; 9.78; 12.02; SHT0012340 100/65. 永久变形 （%）中值; 10.25. 座泡沫 149-004-202410; 永久变形 （%）; 12.65; 13.02; 11.05; 11.18; 11.34; SHT0000084 100/60. 永久变形 （%）中值; 11.34.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**