检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2024年11月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年11月12日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年11月12日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 荣昌座垫泡沫总成 格拉默座垫泡沫总成 | 车 型 | H4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2024年11月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年11月11日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 56-1993 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年11月7日座椅开发部送检的 H4荣昌座垫泡沫总成、格拉默座垫泡沫总成按照 QC/T 56-1993进行密度检测，只提供数据不做评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年11月11日—2024年11月11日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2024年11月12日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 序号; 密度（kg/m3）; 平均值（kg/m3）. 荣昌座垫泡沫总成; 158-001-202411; NO.1; 5.41; 5.36. NO.2; 5.45. NO.3; 5.23. NO.4; 5.37. NO.5; 5.32. 格拉默座垫泡沫总成; 158-002-202411; NO.1; 5.91; 5.62. NO.2; 5.39. NO.3; 5.59. NO.4; 5.53. NO.5; 5.71.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**