检  测  报  告

试验名称：膝压测试

| 主检： |  | 日期： | 2022年8月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年8月22日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年8月22日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

⑴ 报告无实验室“检测专用章”无效。

⑵ 报告无主检、审核、批准人签字无效。

⑶ 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 坐垫--新面料（量产发泡） | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 海外事业部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭锐 联系电话：18201382432 | 送样日期 | 2024年9月6日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年9月9日 |
| 试验项目 | 膝压测试 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20240906SQS132申请单 |  |  |
| 试验目的 | PV |  |  |
| 试验结果 | 对2024年9月6日后视镜研发中心送检的H6坐垫--新面料（量产发泡）按照编号GR20240906SQS132申请单进行膝压测试，仅提供数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年9月9日—2024年9月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：26.8℃；湿度：65.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 量程精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车座椅综合性能试验台 | Q-046 | JYNJ-2 | 上海聚德永升测控系统有限公司 | 1级 | 2024年11月12日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将座椅固定在汽车座椅多功能试验台上，SBR正常工作状态下，在H点正下方和H点正下方向前200mm处，使用φ100mm的压头，对座椅垂直方向施加750N载荷，频率为4.5次/分钟，两个部位分别重复5000次。

2、评价标准:

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 结果描述. 坐垫--新面料（量产发泡）; 132-001-202409; 试验3516次后坐垫出现褶皱，24h后褶皱未恢复。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**