检  测  报  告

试验名称：阻燃性能

| 主检： |  | 日期： | 2024年6月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 加热垫 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010223 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李帅兵 电话：17335219306 | 送样日期 | 2024年11月15日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年12月3日 |
| 试验项目 | 阻燃性能 |  |  |
| 试验标准 | Q/GR-SYDQ04-2022 |  |  |
| 试验状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年11月15日智能气控产品开发部送检的A6加热垫按照Q/GR-SYDQ04-2022进行阻燃性能检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 本报告涵盖BEC0010184靠背加热垫总成、BEC0010221坐垫加热垫总成、BEC0010160坐垫加热垫总成、BEC0010098坐垫加热垫总成、BEC0010343加热垫、BEC0010225 G3靠背加热垫总成、BEC0010226 G3座垫加热垫总成、BEC0000005靠背加热垫总成、BEC0010004坐垫加热垫总成、BEC0010322坐垫加热垫总成、BEC0010321靠背加热垫总成。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月3日—2024年12月3日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：11.4℃；湿度：24.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 织物阻燃性试验仪温度测试系统 | R-083 | YG(B)-815D-II | 温州大荣纺织标准仪器厂 | 0.1s、1℃ | 2025年11月19日 |
| 2 | 钢板尺 | L-182 | KXB-6205DW | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年7月14日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

．将试样支架推进燃烧箱，试样放在燃烧箱中央，置于水平位置。在煤气灯空气进口关闭状态下点燃煤气灯，并使火焰高度为38mm，使试样自由端处于火焰中引燃15s，然后熄掉火焰（关闭煤气灯阀门）。 2.火焰从试样自由端起向前燃烧，当传播火焰根部通过第一标线的瞬间开始计时。注意观察燃烧较快一面的火焰传播情况。 3.当火焰达到第二标线或者火焰在达到第二标线前熄灭时，同时停止计时。若火焰在达到第二标线之前熄灭，则测量从第一标线起到火焰熄灭时的燃烧距离。 4如果从计时开始，试样长时间缓慢燃烧，则可以在实验计时20min中时终止试验，并记录燃烧时间及燃烧距离。 5计算公式：V=60*（L/T） V-燃烧速度，单位毫米每分钟（mm/min） L-燃烧距离，单位毫米（mm） T-燃烧距离L所用的时间，单位为秒（s） - 燃烧速度以5块或更多样品的燃烧速度最大值为测试结果。

2、评价标准

- ≤100mm/min

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及 编号; 序号; 燃烧时间 s; 燃烧距离 mm; 燃烧速度; 最大值. 加热垫 166-008-202411; 1#; 9.4; 14; B; B. 2#; /; /; A-0 mm/min. 3#; /; /; A-0 mm/min. 4#; /; /; A-0 mm/min. 5#; /; /; A-0 mm/min. 结果表示说明：

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**