检  测  报  告

试验名称：零件外形扫描

| 主检： |  | 日期： | 2024年12月24日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年12月25日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年12月25日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | H6卧铺 | 车 型 | 塑料挂钩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015470 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 项目部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 林涛 电话：18612905890 | 送样日期 | 2024年12月23日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年12月24日 |
| 试验项目 | 零件外形扫描 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20241223SQS190申请单 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年12月23日项目部送检的H6卧铺按照GR20241223SQS190申请单标准进零件外形扫描试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月24日—2024年12月24日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式三维扫描仪 | / | SIMSCAN30 | 杭州思看科技有限公司 | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

使用便携式三维扫描仪对零件外形进行数模化扫描，其结果与图纸上的数模相比对，然后标出数模深色区域的数值。

2、评价标准

面轮廓度≤0.5mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 比对后结果及描述. 塑料挂钩; 190-001-202412; 比对后的数模多处数值超过0.5mm. 190-002-202412; 比对后的数模多处数值超过0.5mm.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**