检  测  报  告

试验名称：密度试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | PUR坐垫 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 创盈公司 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 刘海明 电话：18043726601 | 送样日期 | 2024年12月29日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年12月30日 |
| 试验项目 | 密度试验 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6343-2009 |  |  |
| 试验状态 | / |  |  |
| 试验结论 | 对2024年12月29日创盈公司送检的PUR坐垫按照GB/T 6343-2009进行密度试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月30日—2024年12月30日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：50% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子计数秤 | Q-025 | BCS-3-SX | 佰伦斯电子科技有限公司 | 0.1g | 2025年11月19日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0-150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

（60±10）kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; PUR坐垫 197-001-202412; 备注; 100:37. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度 （kg/m³）. NO.1; 长; 100.39; 100.24; 100.42; 100.35; 104020.2946; 6.0; 57.7. 宽; 100.81; 101.45; 101.82; 101.36. 高; 10.52; 10.28; 9.88; 10.23. NO.2; 长; 100.89; 101.43; 101.19; 101.17; 115307.7498; 7.5; 65.0. 宽; 101.92; 101.72; 101.83; 101.82. 高; 10.76; 11.11; 11.71; 11.19. NO.3; 长; 101.04; 101.47; 101.30; 101.27; 118579.1607; 7.5; 63.2. 宽; 100.67; 100.04; 100.47; 100.39. 高; 10.78; 12.07; 12.14; 11.66. NO.4; 长; 100.69; 101.43; 101.27; 101.13; 116508.3222; 7.5; 64.4. 宽; 101.77; 101.29; 101.54; 101.53. 高; 11.72; 10.67; 11.65; 11.35. NO.5; 长; 100.31; 100.51; 100.15; 100.32; 115828.3268; 6.5; 56.1. 宽; 101.75; 101.75; 101.22; 101.57. 高; 10.54; 11.80; 11.76; 11.37. 平均值（kg/m3）; 61.3.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**