编号:GHRCHT20250007

北京光华荣昌汽车部件有限公司

技  术  协  议  书

零部件名称:    见零件明细

图      号:    见零件明细

供方:  天津鑫淼塑料制品有限公司

需方: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

批准:(签字)

技  术  协  议

北京光华荣昌汽车部件有限公司(以下称需方)与   天津鑫淼塑料制品有限公司  (以下称供方)就座椅扶手

达成如下协议:

1. 需方提供给供方生产本协议规定的产品的有关技术资料,该技术资料包                    括附件所列的有关零部件图纸、技术要求以及技术标准和样品。

2.  需方若修改零部件图纸、更改技术要求等应及时通知供方。

3.  供方保证按本协议附件3所规定的图纸、样品、技术标准和要求进行生产, 首次提供产品,由质量部与技术开发部对样品进行鉴定,合格后,方可批量供货, 需方可以在任何时候去供方进行产品质量检查。

4.  供方不得将附件所有内容向第三者转让。

5.  需方按附件所规定的图纸及技术标准验收,供方应提供给需方性能检测报告,首批样品提供一份、以后每年3月份向需方提供一份报告, 产品质量达不到要求,需方拒收。

- 产品的包装箱(盒、袋)外面必须有产品名称、数量、生产日期、生产厂家名称,若有特殊要求另加说明， 运输过程中不得损伤产品。

7.  产品必须有合格证，或出厂检验报告单。

8.  其它要求见附件。

9.  本协议会签一式二份,并加盖供需双方红色印章,供需双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。+

10. 本协议所包括的零部件,凡在本协议会签之前由其它协议所规定的有关图纸、技术文件及一切技术问题,如与本协议不符,则应以本协议为准。

11. 若有其它本协议未规定条款,由双方协商议定。

需方: 北京光华荣昌汽车部件有限公司      供方：天津鑫淼塑料制品有限公司

2025年  1 月   7 日                     2025 年 1 月  7日

附件一、零件明细

| 序号 | 零部件编码 | 零件名称 | 单车用量 | 材料 | 重量（Kg） | 工艺 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 统帅扶手总成 | 1 | ASSY | —— | —— | 统帅25款 |
| 2 |  | 统帅扶手堵盖 | 1 | PP | —— | —— | 统帅25款 |

附件二、技术资料清单

| 序号 | 资料名称 | 资料编号 | 页数 | 资料来源 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品数模 |  |  | 供方提供 需方确认 | CATIA V5R20或 Stp格式 |
| 2 | 产品图纸 |  |  | 供方提供 需方确认 | 纸版 |
| 3 | 产品技术和质量要求 |  |  | 需方提供 供方确认 |  |
| 4 | 产品试验标准 |  |  | 需方提供 供方确认 |  |
| 5 | 产品检测报告 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 6 | PPAP |  |  | 供方提供 需方确认 | 提交等级3级 |
| 7 | 产品特殊特性清单 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 8 | A、B、C、D表 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 9 | 全尺寸检验报告 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 10 | 备件清单、检具清单 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 11 | DVP计划 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 12 | 零件CAMDS材料数据表 |  |  | 供方提供 需方确认 |  |
| 13 | 汽车禁用物质要求检测报告 |  |  | 供方提供 需方确认 | 需方认可的第三方实验室，1次/年 |
| 注：供方提供资料必须包含简体中文版 |  |  |  |  |  |

附件三、产品技术和质量要求

- 扶手外观要求：

零件表面应平整，不允许有影响强度、使用性能及外观的波纹、凹陷、开裂、气泡、缩痕、划痕等缺陷,分模线处无飞边。

- 扶手总成性能要求：

- 座椅扶手强度和刚度：垂直向下加载时座椅扶手的最大变形（弹性变形）不大于76mm，塑性变形不大于25mm；侧向加载时座椅扶手的最大变形（弹性变形）不大于25mm，塑性变形不超过6mm；

- 扶手调节耐久：3000次试验后,扶手必须保持原有功能要求,无较链机构缺陷,护面不应出现破裂、脱散和露底。试验过程中以及试验后不允许出现异响；

- 扶手翻转力≤35N；

- 燃烧特性：燃烧速度≤80mm/min；

- 材料性能要求：

- 内部金属件，满足盐雾试验96h；

- V0C：苯≤25μg、甲苯≤200μg、乙苯≤100μg、二甲苯≤200μg、苯、乙烯≤80μg、甲醛≤130μg、乙醛≤100μg、丙烯醛≤10μg；

- 气味性：≤4级；

- 耐高温：试验后样品不应出现翘曲、轮廓和曲面歪斜，接合面分离、生成气泡、粉花、渗出、缩孔、偶然性纹理消失、装饰层膨胀以及其它可察觉的变化，色牢度等级≥4级；

- 耐低温：试验后样品不应出现翘曲、轮廓和曲面歪斜，接合面分离、生成气泡、粉花、渗出、缩孔、偶然性纹理消失、装饰层膨胀以及其它可察觉的变化；

- 温度交变：试验后样品应无明显收缩和变形，无渗出物，颜色和光泽无明显变化；表面应无起泡、起皱、粘连、或边缘的剥离剥落；

- 氙灯老化：试验后试样外观无开裂、收缩、翘曲、粉化、发粘、发霉、析出物等现象，灰卡≥4.0；

- 热老化：试验后试样外观无开裂、收缩、翘曲、粉化、发粘、发霉、析出物等现象；

- 耐溶剂：试验后试样表面无明显光泽变化，不应有表面软化、剥离、变色、褪色等现象，色牢度等级≥4级；

- 耐刮擦：试样在试验前后的△L＜2.0。

4.有毒有害物质要求：

a)有毒有害物质限量要求

确保提供给需方的产品用材料中禁用、限用物质满足Q/FT T007的要求。

供方应提交需方认可的第三方实验室出具的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、石棉的试验报告，检测报告提交频次1次/年；

b） “产品不可再使用零部件”要求

供方向需方供应的产品需确保为新生产的零部件，不能为翻新零部件，不得使用任何源自报废车辆的零件或材料。

5.标识要求：

a）零部件和总成件需在不影响零部件性能、外观美感、不影响装配关系，便于生产、查询的明显位置标明标识；

b)零部件标识必须与零部件在相同的环境下具有相同的寿命；

c)文字、字母、数字采用宋体，标识颜色相对零件必须醒目，切勿采用同色系；

d）标识内容需包含：供方编码；产品代号；生产日期/生产编号；产品规格尺寸。

6.包装、运输、仓储要求：

a）包装箱内应附有装箱清单和产品合格证（包含检验结论、检验日期、检验员签名、盖章或用检验员代号）；必要时，标注“小心挤压”，“防雨防潮”等文字或

数量、警示标志；

b)外包装应印有产品名称、代号、品种、货号、供方编码、规格、重量、出厂日期、装箱数量、质量、收发货标志等，必要时引入物流看板；

c)应用防潮材料包装后，再装入箱内，箱内要有必要的减震泡沫等材料保护；

d)包装储运图示标志按GB/T 191-2008《包装储运图示标志》；

e)供方具体包装方案由需方物流部与供方协商确认；

f)在运输时，要防止碰撞、雨淋、暴晒、沾污、重压和损伤等；

g)应放在通风、干燥、无腐蚀气体的库房，不得重压以免损坏。

7.设计要求：

a）在设计阶段厂家必须提供我方3D数据及2D图纸，2D图纸应包含本协议“产品技术和质量要求”中“性能要求”的所有内容。

b）零件实际质量不得超出设计质量的5％。

附件四、产品试验标准

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | # 汽车内饰材料的燃烧特性 | GB 8410-2006 |
| 2 | 汽车防腐通用规范 | Q/FT V042 |
| 3 | 汽车产品座椅总成技术条件 | Q/FT A022 |
| 4 | 商用车老化通用规范 | Q/FT V043 |
| 5 | 汽车产品禁限用物质检测方法 | Q-FT-T007 |
| 6 | 汽车内饰零部件VOC 采样及测试方法 | Q/FT A202 |
| 7 | 汽车乘员舱及内饰材料气味性测试方法 | Q/FT A201 |
| 8 | 乘用车座椅总成 | QC/T 740--2017 |

注：产品技术和质量要求及试验标准中涉及标准按最新相关行业标准/国家标准或企标执行

附件五、DVP

| 试验项目 | 试验标准 | 试验描述 |  |  | 目标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 座椅扶手强度和刚度 | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.5.1规定的试验方法 |  |  | 垂直向下加载时座椅扶手的最大变形（弹性变形）不大于76mm，塑性变形不大于25mm；侧向加载时座椅扶手的最大变形（弹性变形）不大于25mm，塑性变形不超过6mm |  |
| 扶手调节力 | Q/FT A022 | a) 在温度23 ℃±2 ℃、相对湿度65%±5%环境下进行； b) 将座椅固定在试验台上； c) 使用测力仪对扶手施加作用力，直至扶手翻起，记录操作过程中测力仪的最大数值，使用卡尺测量旋转中心距施加作用力点距离。重复上述操作五次，取平均值 |  |  | 调节力矩≤1 N•m |  |
| 燃烧特性 | GB 8410-2006 | 依照标准Q/FT A022中5.3.19.8规定的试验方法 |  |  | 燃烧速度≤80mm/min |  |
| 防腐试验 | Q/FT V042 | 依照标准Q/FT V042规定的试验方法 |  |  | 盐雾试验≥96h |  |
| VOC | Q/FT A202 | 按Q/FT A202规定的试验方法 |  |  | 苯≤25μg、甲苯≤200μg、乙苯≤100μg、二甲苯≤200μg、苯乙烯≤80μg、甲醛≤130μg、乙醛≤100μg、丙烯醛≤10μg |  |
| 气味性 | Q/FT A201 | 按Q/FT A201规定的A试验方法 |  |  | ≤4级 |  |

| 禁限用物质 | Q/FT T007 | 按Q/FT T007规定的试验方法 | 满足Q/FT T013中要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料件性能：耐高温 | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.3.1规定的试验方法 | 试验后样品不应出现翘曲、轮廓和曲面歪斜，接合面分离、生成气泡、粉花、渗出、缩孔、偶然性纹理消失、装饰层膨胀以及其它可察觉的变化，色牢度等级≥4级 |  |
| 塑料件性能：耐低温 | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.3.2规定的试验方法 | 试验后样品不应出现翘曲、轮廓和曲面歪斜，接合面分离、生成气泡、粉花、渗出、缩孔、偶然性纹理消失、装饰层膨胀以及其它可察觉的变化 |  |
| 塑料件性能：温度交变 | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.3.3规定的试验方法 | 试验后样品应无明显收缩和变形，无渗出物，颜色和光泽无明显变化；表面应无起泡、起皱、粘连、或边缘的剥离剥落 |  |
| 塑料件性能：氙灯老化 | Q/FT V043 | 按Q/FT V043规定的试验方法，195h/840KJ/m² | 外观无开裂、收缩、翘曲、粉化、发粘、发霉、析出物等现象，灰卡≥4.0 |  |
| 塑料件性能：热老化 | Q/FT V043 | 按Q/FT V043规定的试验方法， 85°±2°x48h | 外观无开裂、收缩、翘曲、粉化、发粘、发霉、析出物等现象 |  |
| 塑料件性能：耐溶剂 | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.3.6规定的试验方法 | 试验后试样表面无明显光泽变化，不应有表面软化、剥离、变色、褪色等现象，色牢度等级≥4级 |  |
| 塑料件性能：耐刮擦 | Q/FT A022 | 依照标准Q/FT A022中5.3.3.7规定的试验方法 | 试样在试验前后的△L＜2.0 |  |

附件六、项目开发计划要求：

1. 2024年6月30日       OTS

2. 2024年7月30日       SOP

------------------以下无正文（仅限本页）------------------

| 编制 |  | 审核 |  |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方 确认 |  |  |  | 确认 时间 |  |  |

附件一/二/三/四/五 /六 供方确认

需方: 北京光华荣昌汽车部件有限公司        供方：天津鑫淼塑料制品有限公司

2025年  1月  7  日                         2025年 1月 7 日