检  测  报  告

试验名称：抗太阳辐射/紫外线试验

| 主检： |  | 日期： | 2022年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 锁体/面料/角连接件/加强梁/翻折铝型材（侧边）/拉手解锁装置总成 | 车 型 | H6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0015538/05361-5/ SHT0015488/SHT0015492/ SHT0015475/SHT0015810 | 样品数量 | 18件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李宁 电话：19213058797 | 送样日期 | 2024年11月9日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年12月10日 |
| 试验项目 | 抗太阳辐射/紫外线试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20241108SQS160申请单 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2024年11月9日座椅开发部送检的H6锁体/面料/角连接件/加强梁/翻折铝型材（侧边）/拉手解锁装置总成按照编号GR20241108SQS160申请单进行抗太阳辐射/紫外线试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月10日—2024年12月30日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：10.5℃；湿度：27.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷氙灯老化试验箱 | Q-040 | BD/SN900 | 北京中科博达仪器科技有限公司 | / | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

辐照度; 黑板温度; 空气温度; 相对湿度; 周期. 1、102分钟光照; 0.51±0.02 W/m2@340nm; (63±3)℃; (38±3)℃; (50±10)%; 350h. 2、18分钟光照+喷淋.

2、评价标准

塑料件：试验后有无龟裂、变形、气泡和剥落等影响产品外观质量的缺陷。 面 料：试验后样品表面无龟裂、粉化、发粘、斑点、发白等产品外观质量的缺陷。 金属件：暂不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 材料类别; 试验后有无龟裂、变形、气泡和剥落等影响产品外观质量的缺陷. 锁体; 160-001-202411; 塑料件; 无. 160-002-202411; 无. 160-003-202411; 无. 拉手解锁装置总成; 160-016-202411; 塑料件; 无. 160-017-202411; 无. 160-018-202411; 无. 样品名称; 样品编号; 材料类别; 试验后样品表面有无龟裂、粉化、发粘、斑点、发白等产品外观质量的缺陷. 面料; 160-004-202411; 面料; 无. 160-005-202411; 无. 160-006-202411; 无. 样品名称; 样品编号; 材料类别; 结果描述. 角连接件; 160-007-202411; 金属件; 试验后样品外观无明显变化. 160-008-202411; 试验后样品外观无明显变化. 160-009-202411; 试验后样品外观无明显变化. 加强梁; 160-010-202411; 金属件; 试验后样品外观无明显变化. 160-011-202411; 试验后样品外观无明显变化. 160-012-202411; 试验后样品外观无明显变化. 翻折铝型材（侧边）; 160-013-202411; 金属件; 试验后样品外观无明显变化. 160-014-202411; 试验后样品外观无明显变化. 160-015-202411; 试验后样品外观无明显变化.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**