检  测  报  告

试验名称：座垫下垫块的磨损

| 主检： |  | 日期： | 2024年01月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年01月17日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年01月17日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 副驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000006 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张甲 电话：15028210325 | 送样日期 | 2024年12月20日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2024年12月20日 |
| 试验项目 | 座垫下垫块的磨损 |  |  |
| 试验标准 | 详见申请单 GR20241220SQS187 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2024年12月20日座椅开发部送检的A6副驾驶员座椅总成按照 申请单 GR20241220SQS187进行座垫下垫块的磨损检测，只提供检测数据，不作评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年12月20日—2024年12月23日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：10.4℃；湿度：23.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子震动试验系统 | N-008 | MPA406/M232A | 北京航天希尔技术有限公司 | / | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 座椅负重80kg。 - 扫频信号：8Hz-11Hz，0.5g；12Hz-20Hz，2g。 - 速率：1 Oct/min。 - 振动时间 34h.

2、评价标准

不评价。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样品编号; 结果描述; 试验后的左侧垫块图片; 试验后的右侧垫块图片. 副驾驶员座椅总成; 187-001-202412; 试验后，右侧垫块出现磨损痕迹；左侧垫块未出现磨损痕迹。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**