检  测  报  告

试验名称：膨胀-载荷试验

| 主检： |  | 日期： | 2024年11月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年11月22日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年11月22日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 所有 | 车 型 | 气囊总成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0017083 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 郭建军 电话：13051258130 | 送样日期 | 2024年11月11日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2024年11月21日 |
| 试验项目 | 膨胀-载荷试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20241111SQS162申请单 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2024年11月11日安路普工厂送检的所有气囊总成按照GR20241111SQS162申请单进行膨胀-载荷试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2024年11月21日—2024年11月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：16.4℃；湿度：25.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2025年11月19日 |
| 2 | 精密压力表 | N-168 | / | 上海亿川仪表厂 | / | 2025年5月27日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将皮囊装配成气囊总成，将气囊高度调整到95mm。 - 常温环境下，依次向气囊充入0.1MPa、0.2MPa、0.3MPa…1.2MPa气压，每个气压保持60s后用游标卡尺测量气囊最大处的直径并记录，同时记录该压力下气囊的载荷值。

- 评价标准

在1.0MPa气压下，气囊最大直径122±3mm。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 气囊气压（MPa）; 最大直径(mm); 最大载荷(N). 气囊总成; 162-001-202411; 0.1; 97.58; 422. 0.2; 103.28; 1076. 0.3; 107.59; 1780. 0.4; 111.14; 2419. 0.5; 114.20; 3230. 0.6; 115.97; 4020. 0.7; 116.44; 4760. 0.8; 117.92; 5407. 0.9; 119.90; 6254. 1.0; 120.47; 7001. 1.1; 121.37; 7780. 1.2; 121.99; 8540.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**