检  测  报  告

试验名称：低温性能

| 主检： |  | 日期： | 2022年11月5日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2022年10月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2022年10月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | 欧马可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0011007 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 马盼盼 电话：13731253687 | 送样日期 | 2025年2月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年2月17日 |
| 试验项目 | 低温性能 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250217SQS019申请单 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年2月17日座椅开发部送检的欧马可驾驶员座椅总成按照编号GR20250217SQS019申请单进行低温性能检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年2月17日—2025年2月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：7.5℃；湿度：26.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头枕强度试验机 | N-155 | TATC-1 | 天津检测中心 | ±0.25%FS ±0.5%FS ±1° | 2025年12月9日 |
| 2 | 汽车室内尺寸测量用三维H点装置 | Q-017 | / | 天津汽车研究院 | 0.1° | / |
| 3 | 步入式环境试验仓 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

低温环境下持续放置96小时（-40±2）℃，模拟乘坐，验证靠背骨架是否断裂。 1.对靠背做相对H点的373N.m的向后初始作用力。确定移动后基准线r1. 2.在头枕顶部向下65mm处，通过直径165mm的头型（基准线——即头型施力的初始位置的切线，应保持在r1的位置上。），施加一个垂直于移动后基准线人r1且相对于H点的373N.m作用力。过头型做平行于r1的切线Y，r1与Y的距离为X。 3.若X小于80mm，且座椅未损坏。则继续通过头型对座椅施力达890N。反之，则终止试验。

2、评价标准

1.头型的最大后移量应小于102mm。 2.头枕及固定装置应有足够的强度，在达到890N的力值时，不应有损坏。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 头型的最大后移量（mm）; 头枕及固定装置，890N的力值是否损坏; 备注. 驾驶员座椅总成; 019-003-202502; -39.0; 力值达到885N时，靠背左侧边板出现裂纹; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**