检  测  报  告

试验名称：盐雾试验

| 主检： |  | 日期： | 2025年3月3日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年3月4日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年3月4日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 线束固定支架 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0001592 | 样品数量 | 5件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 郭建军 电话：13051258130 | 送样日期 | 2025年2月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年3月1日 |
| 试验项目 | 盐雾试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20250226SQS028申请单 |  |  |
| 试验状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对 2025年2月26日 安路普工厂 送检的线束固定支架按照GR20250226SQS028申请单标准进行盐雾试验，只提供结果不做评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年3月1日—2025年3月3日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.7℃；湿度：26.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾试验箱 | Q-057 | / | 广品测试 | 0.1℃ | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

48小时中性盐雾试验

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验中及试验后是否出现腐蚀、生锈等现象。. 线束固定支架; 028-001-202502; 否. 028-002-202502; 否. 028-003-202502; 否. 028-004-202502; 否. 028-005-202502; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**