检  测  报  告

试验名称：模拟人体进出耐久

| 主检： |  | 日期： | 2025年02月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年02月18日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年02月18日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 振动电机总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BEC0010354 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李子坤 电话：13821176936 | 送样日期 | 2025年1月17日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年2月14日 |
| 试验项目 | 人体进出试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20250120SQS009申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对 2025年1月17日 智能气控产品开发部 送检的 A6振动电机总成按照编号 GR20250120SQS009申请单进行人体进出试验检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年2月14日—2025年2月16日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：8.5℃；湿度：25.9% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2025年7月4日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

模拟人体进出试验对带面套的座椅进行面料耐磨性测试，模拟人体进出进行25000次的整椅试验。

2、评价标准

试验后的座椅面套不应出现断裂，结团，不应脱散和漏底，不允许出现损伤，缝线不允许出现断裂，座椅结构件不应出现开裂和损坏，座椅加热垫应无断线、短路、异常发热、漏电、脱落、覆盖层损伤和其他失效，振动马达功能正常，在座椅总成工作功能正常无异常噪音。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 座椅面套; 振动马达. 座椅护面是否出现断裂、结团，; 是否出现脱散或露底，; 是否出现损伤，; 缝线是否断裂; 座椅结构件是否出现开裂和损坏; 座椅加热垫有无断线、短路、异常发热、漏电、脱落、覆盖层损伤和其他失效; 是否功能正常; 在座椅总成工作是否功能正常无异常噪音. 振动电机总成; 009-001-202501; /; /; 是，11251次后座垫面套左侧安装马达位置出现损伤; /; /; /; /; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**