检  测  报  告

试验名称：75% 压缩永久变形

| 主检： |  | 日期： | 2024年11月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2024年11月8日 |
| 批准： |  | 日期： | 2024年11月8日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 靠背/座垫泡沫 | 车 型 | EK2C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SBS0011081/SBS0011093 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 王万胜 电话：18844042164 | 送样日期 | 2025年3月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年3月20日 |
| 试验项目 | 75%压缩永久变形 |  |  |
| 试验标准 | Q/FT A022-2022 4.3.2 表3 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年3月14日座椅开发部送检的EK2C靠背/座垫泡沫按照Q/FT A022-2022 4.3.2表3进行75%压缩永久变形检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年3月20日—2025年3月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：13.2℃；湿度：27.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热老化试验箱 | R-006 | QL-100 | 杭州利辉环境检测设备有限公司 | ±0.5％ | 2025年7月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

≤10%

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样件名称及编号; 序号; 1#; 2#; 3#; 4#; 5#. 靠背泡沫 042-001-202503; 永久变形 （%）; 7.0; 6.5; 7.8; 6.0; 7.6. 永久变形 （%）中值; 7.0. 座垫泡沫 042-002-202503; 永久变形 （%）; 4.9; 8.0; 5.1; 5.9; 5.9. 永久变形 （%）中值; 5.9.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**