检  测  报  告

试验名称：盐雾试验

| 主检： |  | 日期： | 2025年3月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年3月13日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年3月13日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 右侧支腿总成 | 车 型 | EK2C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SBS0011058 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 王万胜 电话：18844042164 | 送样日期 | 2025年3月14日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年3月17日 |
| 试验项目 | 盐雾试验 |  |  |
| 试验标准 | Q/FT V042 A类市场 |  |  |
| 试验状态 | DV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年3月14日座椅开发部送检的右侧支腿总成按照 Q/FT V042标准进行盐雾试验，其检测结果符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年3月17日—2025年3月21日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：10.6℃；湿度：29.8% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾试验箱 | Q-057 | / | 广品测试 | 0.1℃ | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在盐雾试验箱内进行。以与垂直线30°角放置在盐雾箱中，要求样板之间不能互相遮挡和接触。控制箱内温度在35±2℃连续喷雾，盐水浓度为（5±1）％的NaCl溶液，PH为6.5～7.2盐雾箱内，进行96h耐盐雾试验。

2、评价标准

腐蚀等级≤中等

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果描述; 备注. 右侧支腿总成; 042-001-202503; 腐蚀等级为1级; 中等对应为4级. 腐蚀部位.

六、实验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**