## Slide 1
TPE(黑)原料验证报告
利宇晴塑胶
2025/4/1

## Slide 2
目录
一、外观验证结果
二、硬度检测结果
二、装配验证结果

## Slide 3
外观验证结果
一
TPE原料生产B41V左右镜座胶垫表面平整，无明细缩水龟裂问题目视无明细色差
结论：符合要求。

## Slide 4
硬度验证结果
二
邵氏硬度标准：60±10
实际检测：59，符合要求
结论：符合要求。

## Slide 5
三
装配验证结果
1.胶垫装配检具后产品间隙，与现有胶垫互换无偏差，间隙合格，符合要求。
结论：符合要求。

## Slide 6
T
H
A
N
K
S