检  测  报  告

试验名称：折弯力(常温和-40℃)

| 主检： |  | 日期： | 2023年7月3日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2023年7月4日 |
| 批准： |  | 日期： | 2023年7月4日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声    明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹送样检测仅对样品负责。

⑺电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地址：北京市昌平区流村镇工业园区

电话：(010)60793358-5711邮编：102200

| 样品名称 | 4-6变径接头 | 车 型 | 全部 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010098 | 样品数量 | 20件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 郭建军 13051258130 | 送样日期 | 2025年4月2日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年4月9日 |
| 试验项目 | 折弯强度(室温和-40℃) |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR2050402SQS052申请单 |  |  |
| 样品状态 | 外购件 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年4月9日安路普工厂送检的4-6变径接头依据编号 GR2050402SQS052申请单 进行折弯强度(室温和-40℃)检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年4月9日—2025年4月9日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2025年7月4日 |
| 2 | 高低温湿热交变试验箱 | R-093 | GDJS-150 | 北京恒泰丰仪器 | 温度：±1℃湿度：±3% | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

- 试验方法

- 分别在室温环境和-40℃低温环境下测试； - 将接头垂直固定在压力试验机上，用压力机压住接头，以1mm/s的速度缓慢运行直至接头破坏为止，记录压力值； - 对每产品做5个。

2、评价标准

直径φ4端：垂直方向≥300N，水平方向≥60N， 直径φ6端：垂直方向≥450N，水平方向≥100N，

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样件名称; 样件编号; 环境; Φ4 端; Φ6端. 垂直方向 施加力（N）; 是否断裂; 水平方向 施加力（N）; 是否断裂. 4-6变径接头; 052-021-202504; 常温; 415.38; 否; 145.32; 否. 052-022-202504; 386.50; 否; 144.48; 否. 052-023-202504; 401.65; 否; 139.01; 否. 052-024-202504; 442.10; 否; 151.08; 否. 052-025-202504; 412.88; 否; 139.46; 否. 052-026-202504; -40℃; 364.70; 否; 174.00; 否. 052-027-202504; 420.21; 否; 150.26; 否. 052-028-202504; 339.88; 否; 161.37; 否. 052-029-202504; 416.24; 否; 177.89; 否. 052-030-202504; 367.94; 否; 187.48; 否. 样件名称; 样件编号; 环境; Φ6 端; Φ4端. 垂直方向 施加力（N）; 是否断裂; 水平方向 施加力（N）; 是否断裂. 4-6变径接头; 052-031-202504; 常温; 611.98; 否; 112.28; 否. 052-032-202504; 604.98; 否; 109.76; 否. 052-033-202504; 687.81; 否; 96.97; 否. 052-034-202504; 638.84; 否; 108.20; 否. 052-035-202504; 618.82; 否; 82.01; 否. 052-036-202504; -40℃; 715.50; 否; 126.62; 否. 052-037-202504; 641.55; 否; 118.45; 否. 052-038-202504; 598.24; 否; 104.98; 否. 052-039-202504; 597.31; 否; 105.07; 否. 052-040-202504; 641.55; 否; 107.52; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**