检  测  报  告

试验名称：耐盐雾性

| 主检： |  | 日期： | 2025年5月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年5月20日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年5月20日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 滑轨总成/左空气座椅底座总成 | 车 型 | X5000斜滑轨 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0018112/ DZ14251510208 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 李世新 电话：1861205895 | 送样日期 | 2025年5月12日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年5月14日 |
| 试验项目 | 耐盐雾性 |  |  |
| 试验标准 | Q/SQ 104201 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2025年5月12日 座椅开发部 送检的X5000斜滑轨滑轨总成和左空气座椅底座总成按照Q/SQ 104201标准进行耐盐雾性试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | 件号为 SHT0018112的滑轨总成是件号为 DZ14251510207的座椅总成的零部件。 |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年5月14日—2025年5月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.8℃；湿度：39.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾试验箱 | Q-057 | / | 广品测试 | 0.1℃ | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在盐雾试验箱内进行。控制箱内温度在35±2℃连续喷雾，盐水浓度为（5±1）％的NaCl溶液，PH为6.5～7.2盐雾箱内，进行耐盐雾试验。

2、评价标准

≥240h

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 结果描述. 滑轨总成; 073-005-202504; 试验18.5小时后，样件出现生锈现象. 左空气座椅底座总成; 073-006-202504.

六、实验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**