检  测  报  告

试验名称: 减振弹簧压缩压力值

| 主检： |  | 日期： | 2025年6月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年6月20日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年6月20日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 减振弹簧（金星） | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BSP0010058 | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 吴江 电话：18831175838 | 送样日期 | 2025年6月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年6月18日 |
| 试验项目 | 减振弹簧压缩压力值 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250619SQS111申请单 |  |  |
| 样品状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年6月18日新技术中心送检的轻卡减震弹簧（金星）按照编号GR20250619SQS111申请单进行减振弹簧压缩压力值检测，仅提供数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年6月18日—2025年6月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：25.2℃；湿度：68.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2025年11月19日 |
| 2 | 钢卷尺 | L-185 | 0-5M | 得力 | / | 2025年11月18日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

- 将减振弹簧长度压缩至80mm，记录压力值P1； - 将减振弹簧长度压缩至59mm，记录压力值P2； - 将减振弹簧长度压缩至40mm，记录压力值P3；

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; /; 长度mm. 80; 59; 40. 减震弹簧（金星）; 111-001-202506; 压力值N; 575; 925; 1291. 111-002-202506; 压力值N; 568; 915; 1280. 111-003-202506; 压力值N; 562; 903; 1278.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |  |

**报告结束**