检  测  报  告

试验名称： 背板拉伸试验

| 主检： |  | 日期： | 2025年6月9日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年6月10日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年6月10日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 主驾背板 | 车 型 | 欧马可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0012566 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 座椅开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 马盼盼 电话：13731253687 | 送样日期 | 2025年5月27日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年6月9日 |
| 试验项目 | 背板拉伸试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见 GR20250527SQS096申请单 |  |  |
| 样品状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年5月27日 座椅开发部 送检的欧马可驾驶员座椅总成按照 GR20250527SQS096申请单进行背板拉伸试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年6月9日—2025年6月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2025年7月4日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

2、评价标准

拉伸强度≥2.5MPa

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 序号; NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 主驾背板 096-005-202505; 厚度(mm); 3; 3; 3; 3; 3. 宽度(mm); 49.54; 49.38; 49.69; 50.09; 50.3. 标距(mm); 100; 100; 100; 100; 100. 最大力值(N); 602.58; 601.04; 601.52; 602.22; 602.8. 拉伸强度（MPa）; 4.05; 4.07; 4.04; 4.0; 4.0. 拉伸强度（MPa）平均值; 4.03.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**