检  测  报  告

试验名称: 螺旋弹簧耐久性

| 主检： |  | 日期： | 2025年6月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年6月20日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年6月20日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 螺簧轻卡减振底座总成 | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 张加 电话：18510182075 | 送样日期 | 2025年5月16日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年5月16日 |
| 试验项目 | 螺旋弹簧耐久性 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号 GR20250515SQS086申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年6月16日新技术中心送检的轻卡螺簧轻卡减振底座总成按照编号 GR20250515SQS086申请单进行螺旋弹簧耐久性检测，仅提供数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年5月16日—2025年6月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 祁翔 |
| 环境温/湿度： | 温度：21.5℃；湿度：63.3% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械减震器疲劳测试机 | HBGR-SY-YQ-025 | TPJ-5 | 济南试验仪器设备厂 | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1)试验前测试螺旋弹簧的刚度力值(按图纸中的要求)，并记录; 2)将螺旋弹簧装在底座总成上，固定在耐久试验台上，负载65kg测量上下盖板的高度，并记录; 3)振幅士25mm，频率2-3Hz，进行500 万次试验; 4)每50万次停机检查,目视螺旋弹簧是否有损伤，测量上下盖板的高度，并记录。 5)试验结束后，先拆解检查螺旋弹簧、上下胶垫、缓冲块是否有损伤，拍照记录情况。再次测试试验后的螺旋弹簧刚度值，并记录。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样件编号; 评定项目; 图示; 结果. 螺簧轻卡减振底座总成; 086-001-202505; 弹簧负重时的高度变化; /; 初始高度47mm 504558次44mm、1747106次41mm、4060155次44mm（中途装卸负重一次，导致高度变高）、之后直至5000000次都是44mm。. 弹簧力值变化; /; 压缩80mm; 压缩 59mm; 压缩40mm. 试验前; 616 N; 941 N; 1274 N. 试验后; 585 N; 915 N; 1250 N. 固定座1; 无异常. 固定座2; 无异常. 螺旋弹簧; 无损坏. 缓冲块; 有明显磨损.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |  |

**报告结束**