检  测  报  告

试验名称：人体进出试验

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 驾驶员座椅总成 | 车 型 | A6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | A668100000131 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 智能气控产品开发部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 李子坤 电话：13821176936 | 送样日期 | 2025年5月7日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年5月26日 |
| 试验项目 | 人体进出试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250507SQS076申请单 |  |  |
| 样品状态 | PV |  |  |
| 试验结论 | 对2025年5月7日智能气控产品开发部送检的A6驾驶员座椅总成按照GR20250507SQS076申请单进行人体进出试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年5月26日—2025年6月7日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：22.1℃；湿度：50.6% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2025年7月4日 |
| 2 | 直流稳压电源 | Q-076 | KXB-6205DW | 深圳市兆信电子仪器设备有限公司 | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1） 第一步：落座前 1、使用SAE J 826臀部模型（外包裹12mm海绵层+10#帆布）加载点（K点）置于座垫侧翼正上方100mm处 2、臀部大腿与坐垫向内夹角定10°～20°，SAE臀膜最后位置与靠背侧翼轻贴，且保证下落过程中不与靠背侧翼接触 2） 第二步：下压落座： 1、SAE臀膜垂直落座于座垫侧翼上，臀膜与座垫向内夹角10°～20°，加载力值为30kg 2、SAE臀膜向远离车门一侧旋转蠕动30°～40°并在过程中调整背膜对靠背压陷20mm～30mm，保持该动作模型整体向座椅中线移动，使模型加载点K点处于座椅中线上，保持55kg加载力。 3、调整座椅坐姿，使该模型模拟人体正坐于座椅上的姿态。加载力值68kg。 4、保持加载力68kg，以K点为旋转点向远离车门一侧转动30°～45°的角度（用以模拟人向另一侧座椅移动的过程—客户特殊要求）。后回到正坐状态。 3） 第三步：移出第一步： SAE臀膜以过K点为旋转中心向车门一侧旋转15°同时模拟人体向车门一侧倾斜15°（参照图示所示动作），加载力值保持68kg不变。 4） 第四步：移出第二步： 1、SAE臀膜继续向外侧移动。同时臀模与坐垫中线夹角增加至30°～45°之间 2、臀膜加载点K点置于坐垫侧翼之上 3、模型双腿与水平面夹角设定为5°～10°之间 4、压力值按照50%人体数据，为50kg。 5） 第五步：离开座椅： 1、模型双腿与水平面夹角增加至30°，加载力设定为40kg 2、臀膜整体延双腿方向斜向下滑出座椅，在远离座椅100mm左右的位置停止进行下一个循环

2、评价标准

试验后的座椅面套不应出现断裂，结团，不应脱散和漏底，不允许出现损伤，缝线不允许断裂，座椅结构件不应出现开裂和损坏，座椅加热垫应无短线、短路、异常发热、漏电、脱落、覆盖层损伤和其他失效，振动马达功能正常，在座椅总成工作功能正常无异常噪音。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 结果描述; 备注. 驾驶员座椅总成 076-005-202505; 座椅面套; 是否出现断裂，结团; 是; /. 是否脱散和漏底; 是; /. 是否出现损伤; 是; 3328次时座垫左侧出现损伤. 缝线是否出现断裂; 否; /. 座椅结构件是否出现开裂和损坏; 否; /. 座椅加热垫有无断线、短路、异常发热、漏电、脱落、覆盖层损伤和其他失效; 无; /. 振动马达; 是否功能正常; 是; /. 在座椅总成工作是否功能正常无异常噪音; 是; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**