检  测  报  告

试验名称: 最大膨胀直径

| 主检： |  | 日期： | 2025年7月24日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年7月25日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年7月25日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 轻卡气囊 | 车 型 | 轻卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SLT0010277 | 样品数量 | 4件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 金银龙 电话：13948218914 | 送样日期 | 2025年7月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年7月24日 |
| 试验项目 | 最大膨胀直径 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250724SQS143申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年7月24日安路普工厂送检的轻卡气囊按照编号GR20250724SQS143申请单进行最大膨胀直径检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年7月24日—2025年7月24日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.7℃；湿度：72.4% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显卡尺 | L-145 | 0-300mm | LINKS | 0.01mm | 2025年11月19日 |
| 2 | 秒表 | Q-028 | JS-306 | 深圳市军斯达实业有限公司 | 30min内带1/100s显示 | 2025年11月19日 |
| 3 | 压力表 | N-171 | / | / | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将轻卡气囊总成装在试验台上气囊高度调整到75mm，常温环境下，向气囊充0.3MPa气压，保压60s后用游标卡尺测量气囊最大处的直径。

2、评价标准

直径φ118±3mm

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 直径mm; 备注. 轻卡气囊; 143-001-202507; 126.48; /. 143-002-202507; 125.22. 143-003-202507; 124.92. 143-004-202507; 126.05; /.

六、试验照片

| 试验前 |  |
| --- | --- |
| 试验中 |
| 试验后 |

**报告结束**