检  测  报  告

试验名称：拉伸强度

| 主检： |  | 日期： | 2025年8月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年8月26日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年8月26日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 背泡沫/座泡沫 | 车 型 | M3000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0012981 SHT0012340 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 西安工厂 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 杨洁 电话：19991823093 | 送样日期 | 2025年8月18日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年8月25日 |
| 试验项目 | 拉伸强度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6344-2008 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年8月18日，西安工厂送检的M3000S背泡沫/座泡沫按照 GB/T 6344-2008标准，进行拉伸强度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年8月25日—2025年8月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：22℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2026年7月2日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在夹钳中心位置夹持试样，以保证拉力中心线通过夹钳的中点。 a)1型样条，拉伸速度500mm/min±50mm/min,标距为50mm，启动试验仪，使可移动的夹持器移动，拉伸试样至断脱。记录拉伸强度，单位为牛顿（kPa）。

2、评价标准

≥120kPa

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 序号; NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 背泡沫162-001-202508; 拉伸强度（kPa）; 179.17; 191.53; 200.52; 199.68; 192.87. 拉伸强度（kPa）中值; 192.87. 座泡沫 162-002-202508; 拉伸强度（kPa）; 129.49; 174.36; 181.59; 191.46; 185.79. 拉伸强度（kPa）中值; 191.59.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**