| 申请部门 |  |  | 发泡车间 |  | 申请者 |  |  | 赵文俊 |  | 联系方式 |  | 18617728276 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 |  |  | 25.9.29 |  | 送样品日期 |  |  | 25.9.29 |  | 报告需求日期 |  | 25.10.15 |  |
| 结果输出 （必填） |  |  | □口头告知 □原始记录 ☑试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品等级 （必填） |  |  | □DV □PV □量产品 ☑试制品 □外购件 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品处理 （必填） |  |  | ☑ 报废 □申请人在一周内领回 □实验室暂存15天 如不提供样品处理意见，我们将统一报废处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请原因 （必填） |  |  | B41V项目前期实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 车型 |  | 测试件名称 | 件号 |  |  | 检测项目 |  | 检测/评价标准 |  |  | 样品编号 （实验室写） | 数量 |
| 1 | B41V |  | 靠背泡沫样块 | / |  |  | 压陷硬度 |  | Q/BAIC C225090—2022 景中硬度: 160±10N；侧翼硬度：19±2mm |  |  |  | 1 |
| 2 | B41V |  | 靠背泡沫样块 | / |  |  | 燃烧性能 |  | Q/BAIC C215319—2022 ≤70mm/min |  |  |  | 1 |
| 3 | B41V |  | 靠背泡沫样块 | / |  |  | 芯部密度（kg/ m3） |  | Q/BAIC C215319—2022 ≥60 |  |  |  | 1 |
| 4 | B41V |  | 靠背泡沫样块 | / |  |  | 回复百分率（%） |  | Q/BAIC C215319—2022 ≤26 |  |  |  |  |
| 5 | B41V |  | 靠背泡沫样块 | / |  |  | 拉伸强度（kPa） |  | Q/BAIC C215319—2022 ≥90 |  |  |  |  |
| 6 | B41V |  | 靠背泡沫样块 | / |  |  | 断裂伸长率（%） |  | Q/BAIC C215319—2022 ≥80 |  |  |  |  |
| 7 | B41V |  | 靠背泡沫样块 | / |  |  | 撕裂强度（N/m） |  | Q/BAIC C215319—2022 ≥200 |  |  |  |  |
| 8 | B41V |  | 靠背泡沫样块 | / |  |  | 75%永久压缩变形（%） |  | Q/BAIC C215319—2022 ≤10 |  |  |  |  |
| 9 | B41V |  | 靠背泡沫样块 | / |  |  | 回弹率（%） |  | Q/BAIC C215319—2022 ≥55 |  |  |  |  |
| 10 | B41V |  | 靠背泡沫样块 | / |  |  | 滞后损失率（%） |  | Q/BAIC C215319—2022 ≤21 |  |  |  |  |
| 11 | B41V |  | 靠背泡沫样块 | / |  |  | 压陷比 |  | Q/BAIC C215319—2022 ≥2.8 |  |  |  |  |
| 实验室填写 接收申请单日期：; 接收样品日期：. 样品接收状态：; 实验室接收人：. 试 验 计 划：; 提供报告日期：. |
| 申请人 |  |  |  |  |  | 部门领导批准 |  |  |  |  | 实验室 批准： |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  | 日期 |  |  |