检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2025年9月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年9月26日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年9月26日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 座泡沫 | 车 型 | M3000S |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0012340 | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 西安技术质量部 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 付佳 电话：19929031385 | 送样日期 | 2025年9月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年9月25日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6343-2009 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年9月24日，西安技术质量部送检的M3000S座泡沫按照GB/T 6343-2009标准，进行密度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月25日—2025年9月25日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | Q-079 | CN-LGC5003 | 昆山优科维特电子科技有限公司 | 0.01g | 2026年7月1日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

60±10 kg/m3

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 序号; 密度（kg/m3）; 平均值（kg/m3）. 座泡沫; 189-001-202509; NO.1; 58.3; 59.0. NO.2; 57.9. NO.3; 59.5. NO.4; 59.3. NO.5; 60.0.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**