检  测  报  告

试验名称：盐雾试验

| 主检： |  | 日期： | 2025年8月24日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年8月25日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年8月25日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 外部棘爪转动轴（浙江利锋） 可回位机构销轴（浙江利锋） 外部棘爪转动轴（天津湘鑫） 可回位机构销轴（霸州鑫锐亿科） | 车 型 | 通用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0002232/BFA0000757 SHT0002232/BFA0000757 | 样品数量 | 40件 |
| 委托单位 | 新技术中心 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 吴江 电话：18831175838 | 送样日期 | 2025年8月21日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年8月21日 |
| 试验项目 | 盐雾试验 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250821SQS164申请单 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对 2025年8月21日 新技术中心 送检的通用外部棘爪转动轴（浙江利锋）、可回位机构销轴（浙江利锋）、外部棘爪转动轴（天津湘鑫）、可回位机构销轴（霸州鑫锐亿科）按照GR20250821SQS164申请单进行盐雾试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年8月21日—2025年8月24日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.7℃；湿度：78.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐雾试验箱 | Q-057 | / | 广品测试 | 0.1℃ | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

试验方法: 1)将试验件以与垂直线30°角放置在盐雾箱中，要求样板之间不能互相遮挡和接触; 2)控制箱内温度在35±2 0.1~0.7℃连续喷雾，盐水浓度为(5±1)%的NaCl溶液,PH为6.5~7.2盐雾箱内，进行72h耐盐雾试验;3)每12小时观察试验件状态，并记录;

2、评价标准

试验后，无腐蚀，表面无锈斑

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验后样件是否出现腐蚀; 试验后表面是否出现锈斑. 外部棘爪转动轴（浙江利锋）; 164-001-202508 ～ 164-010-202508; 否; 否. 可回位机构销轴（浙江利锋）; 164-011-202508 ～ 164-020-202508; 否; 否. 外部棘爪转动轴（天津湘鑫）; 164-021-202508 ～ 164-030-202508; 否; 否. 可回位机构销轴（霸州鑫锐亿科）; 164-031-202508 ～ 164-040-202508; 否; 否.

六、实验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**