检  测  报  告

试验名称：接头拉脱力

| 主检： |  | 日期： | 2025年9月4日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年9月5日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年9月5日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 三通接头 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010011 | 样品数量 | 15件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 金银龙 电话：13948218914 | 送样日期 | 2025年9月3日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年9月4日 |
| 试验项目 | 接头拉脱力 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250903SQS177申请单 |  |  |
| 试验状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年9月3日安路普工厂送检的重卡三通接头按照GR20250903SQS177申请单进行接头拉脱力检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月4日—2025年9月4日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1)随机选取长度600mm的样品； 2)在常温下，使用工装将气管插入气阀接头或两通/三通接头中，插入前气管不允许加热，气管要插到接头的根部，不能有任何损伤; 3)将装配好的样件放入70℃的高温试验箱中，保持2h后，迅速取出安装在拉力试验机上进行试验； 4)将装配好的样件放入-40℃的低温试验箱中，保持2h后，迅速取出安装在拉力试验机上进行试验； 5)将气阀(接头)固定，沿接头方向以25±3mm/min速度直至将气管拉脱为止。

2、评价标准

6）记录拉脱后的力值。 标准：常温、低温接头的拉脱力≥100N，高温接头拉脱力≥80N。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 温度; 接头拉脱力（N）. 三通接头; 177-001-202509; 常温; 118.70. 177-002-202509; 117.70. 177-003-202509; 113.18. 177-004-202509; 109.28. 177-005-202509; 110.68. 177-006-202509; -40℃; 127.74. 177-007-202509; 128.96. 177-008-202509; 121.38. 177-009-202509; 112.08. 177-010-202509; 123.46. 177-011-202509; 70℃; 139.92. 177-012-202509; 116.38. 177-013-202509; 122.22. 177-014-202509; 139.92. 177-015-202509; 130.22.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**