检  测  报  告

试验名称：耐光照色牢度

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | B41V镜壳 ASA 801黑 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 3件 |
| 委托单位 | 河北质量 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 田健 电话15532757226 | 送样日期 | 2025年8月26日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年9月3日 |
| 试验项目 | 耐光照色牢度 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250826SQS171申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年8月26日河北质量送检的 B41V镜壳 ASA 801黑依据详见编号GR20250826SQS171申请单进行耐光照色牢度检测，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月3日--- 2025年10月27日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.2℃；湿度：70.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷氙灯老化试验箱 | Q-040 | BD/SN900 | 北京中科博达仪器科技有限公司 | / | 2026年7月2日 |
| 2 | 对色箱 | Q-081 | / | 堀扬精密量仪（上海）有限公司 | / | / |
| 3 | 灰色样卡 | Q-082 | / | 上海祈色贸易有限公司 | / | / |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

老化试验时间：1010h。试验参数如表A.4。 测试循环; 辐照度; 黑板温度; 空气温度; 相对湿度; 喷淋条件. 压力; 水质; 流速. 1、102分钟光照; 0.55W/m2@340nm; 前139.5h，试验条件为： （70±3）℃； 139.5h后，试验条件调整为： （65±3）℃。; 前139.5h，试验条件为： （47±3）℃； 139.5h后，试验条件调整为： （38±3）℃。; 前139.5h，试验条件为：(50±5)%； 139.5h后，试验条件调整为：(50±10)%。; 80-125(KPa); PH6-8电导率5μs/cm以下; 2100±100ml/min. 2、18分钟光照+喷淋.

2、评价标准

试验后，无粉化、裂纹、发粘、分层、翘曲变形、溶胀、析出等表面变化,，灰度等级≥4级。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 有无无粉化、裂纹、发粘、分层、翘曲变形、溶胀、析出等表面变化; 灰度等级（级）. B41V镜壳 ASA 801黑; 171-001-202508; 试验后出现表面粉化现象，无其他异常变化。; 3. 171-002-202508; 试验后出现表面粉化现象，无其他异常变化。; 3. 171-003-202508; 试验后出现表面粉化现象，无其他异常变化。; 3.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**