检  测  报  告

试验名称： 接头折断力

| 主检： |  | 日期： | 2025年9月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年9月20日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年9月20日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 行程补偿气缸 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010099 | 样品数量 | 6件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 金银龙 电话：13948218914 | 送样日期 | 2025年9月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年9月19日 |
| 试验项目 | 耐温变性能 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250905SQS179申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年9月5日 安路普工厂 送检的重卡行程补偿气缸按照GR20250905SQS179申请单进行接头折断力试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月19日—2025年9月19日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52 % |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温湿热交变试验箱 | R-093 | GDJS-150 | 北京恒泰丰仪器 | 温度：±1℃ 湿度：±3% | 2025年11月19日 |
| 2 | 拉力试验机 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2026年7月2日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

接头侧向折断力依次在常温、高温80℃，低温-40℃，2小时。(提前准备工装尽可能在2分钟内 测力)。

2、评价标准

测试接头测向折断力要求折断力大于100N。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 温度（℃）; 接头; 备注. 力值（N）; 是否折断. 行程补偿气缸; 179-068-202509; 常温; 75.16; 否; 未折断原因：接头弯曲弧度过大，脱离压头。. 179-069-202509; 74.96; 否. 179-070-202509; 80℃; 67.34; 否. 179-071-202509; 61.04; 否. 179-072-202509; -40℃; 66.64; 是. 179-073-202509; 67.82; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**