检  测  报  告

试验名称： 接头折断力

| 主检： |  | 日期： | 2025年9月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年9月23日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年9月23日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 三通接头/4-4直通接头 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BPC0010011/BPC0010099 | 样品数量 | 12件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 金银龙 电话：13948218914 | 送样日期 | 2025年9月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年9月22日 |
| 试验项目 | 接头折断力 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250905SQS179申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年9月5日 安路普工厂 送检的重卡三通接头、4-4直通接头按照GR20250905SQS179申请单进行接头折断力试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月22日—2025年9月22日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温湿热交变试验箱 | R-093 | GDJS-150 | 北京恒泰丰仪器 | 温度：±1℃ 湿度：±3% | 2025年11月19日 |
| 2 | 拉力试验机 | R-023 | GDWJS-24M | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 | ±2℃ | 2026年7月2日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在常温和-40℃环境中2小时， (提前准备工装尽可能在2 分钟内测力)。

2、评价标准

接头轴向折弯压力≥150N，接头径向折弯压力≥30N，不能有断裂。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 温度; 接头; 备注. 径向; 轴向. 力值（N）; 是否折断; 力值（N）; 是否折断. 三通接头; 179-056-202509; 常温; 170.28; 否; 43.32; 否; 未折断原因：接头弯曲弧度过大，脱离压头。. 179-057-202509; 173.34; 否; 42.88; 否. 179-058-202509; 177.76; 否; 43.80; 否. 179-059-202509; -40℃; 121.36; 否; 32.62; 否. 179-060-202509; 127.62; 否; 34.48; 否. 179-061-202509; 137.82; 否; 35.98; 否. 4-4直通接头; 179-062-202509; 常温; 208.44; 否; 62.50; 否. 179-063-202509; 166.40; 否; 41.12; 否. 179-064-202509; 182.82; 否; 42.44; 否. 179-065-202509; -40℃; 106.14; 否; 45.38; 否. 179-066-202509; 120.16; 否; 44.68; 否. 179-067-202509; 125.86; 否; 30.30; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**