检  测  报  告

试验名称： 耐温变性能

| 主检： |  | 日期： | 2025年9月13日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年9月14日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年9月14日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 2.0气囊上盖/气囊下座H6 气囊上盖H6/2.0气囊下座 三通接头/轻卡气囊上盖 轻卡气囊下盖/4mm管箍 4-4直通接头 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0017255/SHT0011211 SHT0011210/SHT0018192 BPC0010011/SLT0010278 SLT0010279/BPC0010012 BPC0010099 | 样品数量 | 45件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 金银龙 电话：13948218914 | 送样日期 | 2025年9月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年9月11日 |
| 试验项目 | 耐温变性能 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250905SQS179申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年9月5日 新安路普工厂 送检的2.0气囊上盖、气囊下座H6、气囊上盖H6、2.0气囊下座、三通接头、轻卡气囊上盖、轻卡气囊下盖、4mm管箍、4-4直通接头按照GR20250905SQS179申请单进行耐温变性能试验，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月11日—2025年9月13日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：28.3℃；湿度：64.7% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温湿热交变试验箱 | R-093 | GDJS-150 | 北京恒泰丰仪器 | 温度：±1℃ 湿度：±3% | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

耐温变性要求:在试验温度100±3℃(22±2)小时、-40℃(22±2)小时。

2、评价标准

高低温温变下、无开裂、变形、功能失效异常现象。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 高低温变化下是否开裂、变形; 功能是否失效及出现异常现象. 2.0气囊上盖; 179-011-202509; 否; 否. 179-012-202509; 否; 否. 179-013-202509; 否; 否. 179-014-202509; 否; 否. 179-015-202509; 否; 否. 气囊下座H6; 179-016-202509; 否; 否. 179-017-202509; 否; 否. 179-018-202509; 否; 否. 179-019-202509; 否; 否. 179-020-202509; 否; 否. 气囊上盖H6; 179-021-202509; 否; 否. 179-022-202509; 否; 否. 179-023-202509; 否; 否. 179-024-202509; 否; 否. 179-025-202509; 否; 否. 2.0气囊下座; 179-026-202509; 否; 否. 179-027-202509; 否; 否. 179-028-202509; 否; 否. 179-029-202509; 否; 否. 179-030-202509; 否; 否. 三通接头; 179-031-202509; 否; 否. 179-032-202509; 否; 否. 179-033-202509; 否; 否. 轻卡气囊上盖; 179-034-202509; 否; 否. 179-035-202509; 否; 否. 179-036-202509; 否; 否. 179-037-202509; 否; 否. 179-038-202509; 否; 否. 轻卡气囊下盖; 179-039-202509; 否; 否. 179-040-202509; 否; 否. 179-041-202509; 否; 否. 179-042-202509; 否; 否. 179-043-202509; 否; 否. 4mm管箍; 179-044-202509; 否; 否. 179-045-202509; 否; 否. 179-046-202509; 否; 否. 179-047-202509; 否; 否. 179-048-202509; 否; 否. 179-049-202509; 否; 否. 4-4直通接头; 179-050-202509; 否; 否. 179-051-202509; 否; 否. 179-052-202509; 否; 否. 179-053-202509; 否; 否. 179-054-202509; 否; 否. 179-055-202509; 否; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**