检  测  报  告

试验名称： 耐高温

| 主检： |  | 日期： | 2025年9月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年9月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年9月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 速降按钮/速降开关按钮/速降开关按钮 腰托调节开关面板 腰托调节开关前按钮 腰托调节开关堵盖 安装底座/安装帽/装饰盖 腰托开关面板/阻尼手柄/阻尼手柄 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0010984/SHT0011969/SHT0011970 SHT0010683/SHT0010684/SHT0010685 SLT0010566/SLT0010567/SLT0010604 SLT0012024/SHT0011047/SHT0011966 | 样品数量 | 60件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 金银龙 电话：13948218914 | 送样日期 | 2025年9月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年9月16日 |
| 试验项目 | 耐高温 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250905SQS179申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年9月5日 安路普工厂 送检的重卡速降按钮、速降开关按钮、速降开关按钮、腰托调节开关面板、腰托调节开关前按钮、腰托调节开关堵盖、安装底座、安装帽、装饰盖、腰托开关面板、阻尼手柄、阻尼手柄按照GR20250905SQS179申请单进行耐高温试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月16日—2025年9月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.2℃；湿度：46.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在120℃的高温下，保持48小时。

2、评价标准

要求无变形。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 试验后样件是否变形. 速降按钮; 179-080-202509; 是. 179-081-202509; 是. 179-082-202509; 是. 179-083-202509; 是. 179-084-202509; 是. 速降开关按钮; 179-085-202509; 否. 179-086-202509; 否. 179-087-202509; 否. 179-088-202509; 否. 179-089-202509; 否. 速降开关按钮; 179-090-202509; 否. 179-091-202509; 否. 179-092-202509; 否. 179-093-202509; 否. 179-094-202509; 否. 腰托调节开关面板; 179-095-202509; 否. 179-096-202509; 否. 179-097-202509; 否. 179-098-202509; 否. 179-099-202509; 否. 腰托调节开关前按钮; 179-100-202509; 否. 179-101-202509; 否. 179-102-202509; 否. 179-103-202509; 否. 179-104-202509; 否. 腰托调节开关堵盖; 179-105-202509; 否. 179-106-202509; 否. 179-107-202509; 否. 179-108-202509; 否. 179-109-202509; 否. 安装底座; 179-110-202509; 否. 179-111-202509; 否. 179-112-202509; 否. 179-113-202509; 否. 179-114-202509; 否. 安装帽; 179-115-202509; 否. 179-116-202509; 否. 179-117-202509; 否. 179-118-202509; 否. 179-119-202509; 否. 装饰盖; 179-120-202509; 否. 179-121-202509; 否. 179-122-202509; 否. 179-123-202509; 否. 179-124-202509; 否. 腰托开关面板; 179-125-202509; 否. 179-126-202509; 否. 179-127-202509; 否. 179-128-202509; 否. 179-129-202509; 否. 阻尼手柄; 179-130-202509; 否. 179-131-202509; 否. 179-132-202509; 否. 179-133-202509; 否. 179-134-202509; 否. 阻尼手柄; 179-135-202509; 否. 179-136-202509; 否. 179-137-202509; 否. 179-138-202509; 否. 179-139-202509; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**