检  测  报  告

试验名称： 接头拉脱力

| 主检： |  | 日期： | 2025年9月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年9月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年9月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 2.0气囊下座 | 车 型 | 重卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | SHT0018192 | 样品数量 | 10件 |
| 委托单位 | 安路普工厂 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 金银龙 电话：13948218914 | 送样日期 | 2025年9月5日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年9月18日 |
| 试验项目 | 接头拉脱力 |  |  |
| 试验标准 | 详见GR20250905SQS179申请单 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年9月5日 安路普工厂 送检的2.0气囊下座按照GR20250905SQS179申请单 进行接头拉脱力试验，经检测不符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月18日—2025年9月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：26.1℃；湿度：41.5% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制万能材料试验机 | N-009 | WDW-100 | 吉林省汇成检测技术有限公司 | ±1% | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

在定速拉伸试验机上，沿着接头轴向，以200mm/min的速度匀速拉伸。 1.将气管安装在空气弹簧的管接头上，配管长度>300mm。 2.在定速拉伸试验机上，沿着接头和气管轴向,以200mm/min 的速度匀速拉伸，直至气管与接头拉脱开。

2、评价标准

接头拉脱力≥200N，记录过程中最大力值。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 接头拉线类型; 接头拉脱力（N）; 备注. 2.0气囊下座; 179-001-202509; 气管; 157.92; 拉脱; /. 179-002-202509; 132.13; 拉脱. 179-003-202509; 182.46; 拉脱. 179-004-202509; 165.17; 拉脱. 179-005-202509; 164.77; 拉脱. 179-006-202509; 拉线; 344.51; 未拉脱; 接头拉至700N未曾拉脱。. 179-007-202509; 293.84; 未拉脱. 179-008-202509; 353.29; 未拉脱. 179-009-202509; 331.63; 未拉脱. 179-010-202509; 367.76; 未拉脱.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**