检  测  报  告

试验名称：氙灯老化

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 右后挡板 | 车 型 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | WT2025-08-0191 | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 苏海涛 电话：17600971706 | 送样日期 | 2025年9月8日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年9月9日 |
| 试验项目 | 氙灯老化 |  |  |
| 试验标准 | 详见编号GR20250908SQS186申请单 |  |  |
| 样品状态 | / |  |  |
| 试验结论 | 对2025年9月8日北京福田戴姆勒汽车有限公司送检的右后挡板按照编号GR20250908SQS186申请单进行氙灯老化检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年9月9日---2025年11月1日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：27.8℃；湿度：51.1% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷氙灯老化试验箱 | Q-040 | BD/SN900 | 北京中科博达仪器科技有限公司 | / | 2026年7月2日 |
| 2 | 对色箱 | Q-081 | / | 堀扬精密量仪（上海）有限公司 | / | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

老化试验时间1000h。试验参数： 测试循环; 辐照度; 黑板温度; 空气温度; 相对湿度. 1、102分钟光照; 0.55W/m2@340nm; (65±3)℃; (38±3)℃; (50±10)%. 2、18分钟光照+喷淋.

2、评价标准

目视比对标样，无明显可见变化。

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称; 样品编号; 目视比对标样，有无明显可见变化; 备注. 右后挡板; 186-003-202509; 无; /. 186-004-202509; 无; /.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**