检  测  报  告

试验名称：导入导出

| 主检： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： |  |
| 批准： |  | 日期： |  |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

- 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

- 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效。

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 2080副座 | 车 型 | 统帅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 制造技术部 | 生产单位 | / |
| 送样者及其 联系方式 | 刘强 电话：19831788718 | 送样日期 | 2025年10月24日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 实验室 | 试验日期 | 2025年11月7日 |
| 试验项目 | 导入导出 |  |  |
| 试验标准 | QC/T 740-2017 |  |  |
| 样品状态 | 量产品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年10月24日制造技术部送检的统帅2080副座按照 QC/T 740-2017进行导入导出检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年11月7日—2025年11月10日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：17.9℃；湿度：53.2% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟人体进出座椅试验机 | Q-058 | / | 哈尔滨三迪 | 传感器：力值±0.25%FS | 2026年7月2日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

模拟人体（假臀和假背）按照GB/T 29120的50百分位假人，包一层12mm的泡沫和牛仔布（具体技术要求应符合图样和技术文件的要求）。 把座椅固定在模拟人体进出的试验台上，座椅调整至设计位置，试验频率为4.5次/min，模拟人体进出试验次数为15000次。 方法二：根据模拟人体进出座椅的轨迹，编制机器人的运行程序： - 模拟人体与座椅纵向呈30°水平挤压座垫侧翼进入座椅，座垫侧翼与靠背侧翼的压陷量为20mm~30mm。 - 当模拟人体H点移动到离座椅边缘约20mm时，模拟人体整体沿竖直方向旋转（过H点的铅垂线作为旋转轴），并逐渐向座椅纵向中心面靠近，此过程中，模拟人体假臀部分逐渐调整为与地面夹角15°~20°，模拟人体靠背始终与靠背侧翼接触并有明显的压痕。最终移动到H点离座椅纵向中心面约15mm，模拟人体纵向中心面与座椅纵向中心面约15°夹角。 - 模拟人体继续旋转，直到与座椅纵向中心面重合，H点与设计位置基本重合，模拟人体靠背部分与座椅靠背正常接触并存在明显挤压。 - 此时，模拟人体完全进入座椅，摆正，模拟人体下压直到载荷为575N。 - 模拟人体开始移出座椅。模拟人体整体绕竖直方向旋转（过H点的铅垂线作为旋转轴），并整体向外侧移动（向H点左/右前方移动），旋转15°，此时H点横向及纵向移动10mm~15mm，在此过程中，模拟人体靠背保持与座垫、靠背接触，压痕逐渐减弱。 - 然后，模拟人体继续旋转至座椅纵向呈30°的位置，模拟人体假臀逐渐调整至水平，并始终挤压侧翼，压陷两保持在20mm~30mm，并逐渐减弱，在此过程中，模拟人体靠背保持与座椅靠背接触，最终移到H点至座椅边缘约25mm的位置。 最后，模拟人体整体沿靠背侧翼面整体向斜外侧移出座椅，在此过程中，模拟人体靠背与座椅靠背接触逐渐减弱，直至整体移出座椅。

2、评价标准

模拟人体进出座椅试验对带面套的座椅进行护面耐磨性测试，模拟人体进出进行15000次的整椅试验。试验后的座椅护面不应出现断裂、结团，不应脱散和露底，不允许出现损伤，缝线不允许断裂。

四、标准偏离

1、标准偏离

/

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 结果描述; 备注. 2080副座207-001-202510; 是否出现断裂、结团; 否; /. 是否脱散和漏底; 否. 是否出现损伤; 否. 缝线是否出现断裂; 否.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**