检  测  报  告

试验名称：密度

| 主检： |  | 日期： | 2025年11月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 年月日 |
| 批准： |  | 日期： | 年月日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 舒适性海绵 | 车 型 | J6P |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | / | 样品数量 | 1件 |
| 委托单位 | 长春工厂 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 宋立冬 电话：18004425122 | 送样日期 | 2025年10月31日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年11月12日 |
| 试验项目 | 密度 |  |  |
| 试验标准 | GB/T 6343-2009 |  |  |
| 试验状态 | 其他 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年10月31日长春工厂送检的J6P舒适性海绵照GB/T 6343-2009进行密度检测，仅提供数据不评价。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年11月12日—2025年11月12日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 李亚平 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | Q-079 | CN-LGC5003 | 昆山优科维特电子科技有限公司 | 0.01g | 2026年7月1日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0-150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

将全部去除表皮的样件在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境调节16h,并在温度23±2℃和相对湿度50±10%环境下对每个尺寸测量三个位置，分别计算每个尺寸平均值，并计算试样体积。 称量试样，精度到0.5%，单位为克（g）。

2、评价标准

不评价

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 舒适性海绵 209-001-202510. 序号; 位置; 尺寸(mm); 平均值(mm); 体积（mm3）; 重量（g）; 密度. （kg/m³）. NO.1; 长; 148.01; 149.26; 149.55; 148.94; 212680.7894; 9.293; 43.7. 宽; 149.04; 149.02; 149.11; 149.06. 高; 9.68; 9.66; 9.40; 9.58. NO.2; 长; 149.24; 149.3; 148.97; 149.17; 213284.161; 9.196; 43.1. 宽; 148.65; 148.82; 148.57; 148.68. 高; 9.76; 9.80; 9.29; 9.62. NO.3; 长; 148.66; 148.4; 148.29; 148.45; 206855.5082; 9.309; 45.0. 宽; 148.99; 149.54; 149.36; 149.30. 高; 9.20; 9.46; 9.34; 9.33. NO.4; 长; 149.32; 149.77; 149.85; 149.65; 207441.4181; 9.173; 44.2. 宽; 148.33; 148.25; 148.51; 148.36. 高; 9.34; 9.24; 9.45; 9.34. NO.5; 长; 149.08; 149.15; 149.3; 149.18; 207599.013; 9.259; 44.6. 宽; 149.63; 149.47; 148.53; 149.21. 高; 9.27; 9.25; 9.46; 9.33. 平均值（kg/m3）; 44.1.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**