
[image: image1.jpg]


苏州羽凡工程塑料有限公司
Suzhou Yufan engineering plastics Co.,Ltd

产品质量检验单

	产品名称：TPE801R53M40黑     规格牌号：1.0
产品批号：20250724              批量（吨）：1
执行标准： ASTM               生产时间：2025.07.24
生产单位：                     检验时间：2025.07.24

	项目
	ASTM 
	质量指标
	检验结果

	密度

Density
	g/cm³
	D792
	1.2±1.23
	1.22

	拉伸强度

Tensile strength
	MPa
	D412
	7.0~7.5
	7.0

	断裂伸长率

Elongation  at break
	%
	D412
	500~600
	575

	撕裂强度

Tear resistance
	N/mm
	D624
	30~35
	34

	弯曲模量

Flexural modulus
	MPa
	D412
	5.0~5.5
	5.2

	悬梁臂缺口冲击强度lzod

Impact sterength，notched
	KJ/m²
	D256
	4.5~5.0
	4.5

	熔融指数           Melt Index
	MPa
	D1238
	2.0~3.0
	2.0

	洛氏硬度

Hardness，rockwell
	Shore A
	D2240
	55士3
	55士3

	判定结论：
	检验人：陈喜萍
审核人：沈峰

批准人：郭宗留

	质检专用章

	备注：


