[image: image12.jpg]


泰安质信地坪工程有限公司

[image: image1.jpg]



施 工 方 案

泰安质信地坪工程有限公司

二〇二五年

混凝土固化剂地坪施工工艺

  一、固化剂施工工艺 

 1、清洁地面：使用专业推尘工具或洗地车将地面的垃圾、浮灰清洁干净。若地面有成膜固化的养护膜或者地坪涂料，要先用机器打磨除去后方可施工。

2、局部修补：对于破损处配合地坪修补剂进行局部修补,现场伸缩缝需切割v型槽，填充弹性材料，局部落差大的区域需整体铲除。

3、粗磨地面：混凝土金属磨片30#50#120# 依次配地坪研磨机对混凝土地面进行粗磨。根据地坪基础状况决定金属磨片起磨号数，目的是把混凝土地坪研磨平整。

4、按比例对固化剂进行稀释，喷涂或滚涂于地面上，保持浸润4小时，期间用人工或机械方法拖动材料以帮助渗透，确保密封固化剂渗透深度。

5、浸泡时间达到要求后，清洗干净任何残留。

6、细磨地面：混凝土树脂片50#100#200#或软磨片(50#150#300#)依次进行混凝土地坪细磨。

7、吸净水份，并晾干地面，利于密封固化剂充分渗透。

8、涂刷固化剂原液，浸泡时间4小时，期间保持湿润，确保密封固化剂深层充分反应，形成有足够厚度的坚硬致密聚硅层。

9、精磨地面：混凝土树脂片400#或软磨片(500#1000#)精磨地面。

10、抛光地面：混凝土抛光片800#1500#或软磨片(2000#3000#)抛光地坪，用尘推推净。

二、涂层特性

◆保护地坪不受水、化学物质的腐蚀

◆渗透性强，形成永久性保护，不会剥离或鳞片状脱落

◆提高地坪的耐磨、硬度、防尘作用

◆处理后的表面极易保养，不用再打蜡

◆不含溶剂和有害的VOC

三、技术指标

耐磨度比：236%

表面强度（压痕直径）：3.51mm

耐磨度比：75g/㎡

[image: image2.jpg]MITE:

ECANE 1 ]
‘ oo

ES AN ]
D

FEY. VI
s ——

3 S





水泥固化地坪

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]o AX

-
v

-

-

-
N

LT B
1" '

i it 'l '
[’:jfmu iy m

=






环氧地坪砂浆型施工工艺
根据现场施工条件和我公司多年施工经验，我方将采用如下工艺进行施工：
一、打磨清理：
我方将配备无尘高效打磨机进行大面积打磨吸尘，用无尘角磨机打磨场地边缘及墙角。打磨清理是地坪施工的重中之重，故我方将不计打磨次数，根据现场实际施工情况，力求将原地面尽数清理彻底。在打磨期间，清除所有自然缝与伸缩缝内的灰尘和污垢，破损处需用修复砂浆找平。只有彻底处理好基层，才能避免环氧地坪不会起皮及脱落，保证环氧地坪的施工及使用效果。
二、环氧高渗透底漆：
基层清理干净后，将刮涂一遍底漆，作用为将散落覆盖表面的灰尘收起，并观察地面有无裂缝。如有裂缝进行处理，使其不会继续扩大。在此期间，用无溶剂中涂，整齐修复自然缝、伸缩缝及所有地面破损处。因无溶剂中涂干燥后下陷，因此修复需三遍方能完成。待修复干燥后再次局部打磨，使其与地面保持统一高度。
第二道渗透底漆需刮涂，作用为覆盖整齐，成膜性好，利于封闭混凝土碱性，与地面结合牢固。
以上两项工序是做好环氧地坪的基础，只有基础牢固才会保证施工和使用的效果，并提高地坪使用寿命。
三、环氧中涂漆：
第一道中涂漆，加入石英砂整齐镘刮。作用：填充混凝土空孔，增加环氧地坪抗震和耐磨性，增强地基硬度，负荷载重大大提高，颜色与面漆一致，增加漆膜厚度，待干燥后用高目磨片整齐打磨、吸尘、去掉刮痕以及大颗粒。
第二道中途加入石英粉，作用覆盖上道的缝隙，封闭空孔，提高面漆的细腻度与接合力，再次局部打磨，颜色与面漆一致。
四、环氧面漆层：
第一道用面漆整齐刮涂一遍，作用：衔接与面漆层的接合力，封闭中涂漆遗漏的空孔，提高面漆的细腻度。
第二道面漆层做辊涂施工，作用：外观颜色均一，耐磨抗压、耐冲击，便于清洁，维护方便。
施工注意事项 ：
1、施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。
2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料实际等记录，以备查考。
3、涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。
安全技术要求：
    1、施工场地四周应拉好警戒带和挂好警告牌。
    2、施工场地四周10米内严禁明火作业，严禁吸烟。
    3、使用高压无气喷涂泵应结妥地线。
    4、涂料和稀释剂应放在通风良好的库房内。
    5、工作时注意做好个人防护。
6、电动工具的使用须有专人负责，做完离场前需切断电源。
使用和保养 
1、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。
2、地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
3、一切工作器具都须有固定专用车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。
4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软件材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。
5、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。
6、一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。
7、大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(甲苯、香蕉水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。
综上，以上为我公司为贵单位制定的施工方案，届时如我公司有幸得以为贵公司服务，将调派最好的施工人员和设备，提供最好的技术方案和售后服务，全心全力将该工程打造为精品工程。
[image: image7.jpg]



环氧砂浆地坪
[image: image8.jpg]




环氧地坪自流平施工工艺
根据现场施工条件和我公司多年施工经验，我方将采用如下工艺进行施工：
一、打磨清理：
我方将配备无尘高效打磨机进行大面积打磨吸尘，用无尘角磨机打磨场地边缘及墙角。打磨清理是地坪施工的重中之重，故我方将不计打磨次数，根据现场实际施工情况，力求将原地面尽数清理彻底。在打磨期间，清除所有自然缝与伸缩缝内的灰尘和污垢。只有彻底处理好基层，才能避免环氧地坪不会起皮及脱落，保证环氧地坪的施工及使用效果。
二、环氧高渗透底漆：
基层清理干净后，将刮涂一遍底漆，作用为将散落覆盖表面的灰尘收起，并观察地面有无裂缝。如有裂缝进行处理，使其不会继续扩大。在此期间，用无溶剂中涂，整齐修复自然缝、伸缩缝及所有地面破损处。因无溶剂中涂干燥后下陷，因此修复需三遍方能完成。待修复干燥后再次局部打磨，使其与地面保持统一高度。
第二道渗透底漆需刮涂，作用为覆盖整齐，成膜性好，利于封闭混凝土碱性，与地面结合牢固。
以上两项工序是做好环氧地坪的基础，只有基础牢固才会保证施工和使用的效果，并提高地坪使用寿命。
三、环氧中涂漆：
第一道中涂漆，加入70目石英砂整体镘刮。作用：填充混凝土空孔，增加环氧地坪抗震和耐磨性，增强地基硬度；
第二道中涂漆加入120目石英砂，填充第一道中涂漆缝隙，增强密实度，负荷载重大大提高，颜色与面漆一致，增加漆膜厚度，待干燥后用高目磨片整体打磨、吸尘、去掉刮痕以及大颗粒。
第三道中涂漆加入石英粉，作用覆盖上道的缝隙，封闭气孔，提高面漆的细腻度与接合力，再次局部打磨，颜色与面漆一致。
四、环氧面漆层：
第一道用面漆整体刮涂一遍，作用：衔接与面漆层的接合力，封闭中涂漆遗漏的气孔，提高面漆的细腻度。
第二道面漆层用自流平刮刀整体镘刮，作用：外观颜色均一，耐磨抗压、耐冲击，便于清洁，维护方便，漆膜饱满厚度均匀。
施工注意事项 ：
1、施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。
2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料实际等记录，以备查考。
3、涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。
安全技术要求：
    1、施工场地四周应拉好警戒带和挂好警告牌。
    2、施工场地四周10米内严禁明火作业，严禁吸烟。
    3、使用高压无气喷涂泵应结妥地线。
    4、涂料和稀释剂应放在通风良好的库房内。
    5、工作时注意做好个人防护。
6、电动工具的使用须有专人负责，做完离场前需切断电源。
使用和保养 
1、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。
2、地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
3、一切工作器具都须有固定专用车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。
4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软件材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。
5、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。
6、一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。
7、大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(甲苯、香蕉水等)一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。

[image: image9.jpg]



环氧自流坪+聚氨脂罩面
[image: image10.jpg]



环氧自流坪

[image: image11.jpg]



水性聚氨脂超耐磨
[image: image12.jpg]