1. 环氧自流平地面

做法要求:基层清理打磨,涂抹环氧封闭底漆(局部刷防油底漆):用80-120目石英砂加环氧树脂批刮整体地面一遍，修补伸缩缝:硬化后再次打磨并清理干净地面，批刮环氧腻子一遍:环氧自流平批刮地面一遍;滚涂一遍哑光罩面漆。环氧自流平品牌建议广东东升或者同参数其他品牌，颜色甲方选定。

（单价：80元/m2）

2.普通环氧地坪漆施工

基层处理→封底漆→环氧砂浆加强层→腻子→面漆。

环氧地坪铺装设基本流程均为――1.基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬平整并增加附着力；2.底涂施工：底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂，使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层；3.中涂施工：中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌，用镘刀镘涂成一定厚度平整密实层；4.面涂批补：面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间空隙，完全固化后用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸尽灰尘；5.面涂施工：环氧色漆及固化剂混合均匀后，镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。（单价：29.5元/m2）

3.车间原有界格缝处理

切割伸缩缝，清理干净。用石英砂修补伸缩缝，打磨机打磨伸缩缝两侧找平。（单价：24.5元/m）