检  测  报  告

试验名称：撕裂强度

| 主检： |  | 日期： | 2025年11月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  | 日期： | 2025年11月19日 |
| 批准： |  | 日期： | 2025年11月19日 |

北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

声       明

- 报告无实验室“检测专用章”无效。

- 报告无主检、审核、批准人签字无效。

- 报告涂改无效。

⑷ 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

⑸ 对检测报告若有异议，请收到报告后15个工作日内通知实验室。

⑹ 送样检测仅对样品负责。

⑺ 电子版报告无安全密码无效

试验单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室

地    址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话： (010) 60793358-5711         邮    编：102200

| 样品名称 | 40%座垫发泡总成 60%座垫发泡总成 | 车 型 | B41V |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品件号 | BLB410613001NCLR BLB410613021NCLR | 样品数量 | 2件 |
| 委托单位 | 发泡车间 | 生产单位 | / |
| 送 样 者 | 赵文俊 电话：18617728276 | 送样日期 | 2025年11月13日 |
| 试验地点 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 | 试验日期 | 2025年11月18日 |
| 试验项目 | 撕裂强度 |  |  |
| 试验标准 | Q/BAIC C215319—2022 |  |  |
| 试验状态 | 试制品 |  |  |
| 试验结论 | 对2025年11月13日发泡车间送检的B41V40%座垫发泡总成、60%座垫发泡总成按照Q/BAIC C215319-2022标准，进行撕裂强度检测，经检测符合标准要求。 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

# 一、试验条件

| 试验时间： | 2025年11月18日—2025年11月18日 |
| --- | --- |
| 试验地点： | 北京光华荣昌汽车部件有限公司实验室 |
| 试验人员： | 徐贝宁 |
| 环境温/湿度： | 温度：23℃；湿度：52% |

二、试验仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 厂家 | 精度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力试验机 | N-074 | QT-1176 | 高泰检测仪器有限公司 | ±0.5% | 2026年7月2日 |
| 2 | 数显卡尺 | L-180 | 0～150mm | 东莞三量量具有限公司 | 0.01mm | 2025年11月19日 |

三、试验方法及评价标准

1、试验方法

1.小心将试片展开，置于试验机的夹具上，调节到合适位置， 2.以50±5mm/min的速度撕裂样品，在撕裂过程中，如有需要保持试样的切口处于中心位置，可用锋利的刀具进行辅助切割， 3.当试样撕至25mm±5mm时，记录显示屏或刻度盘上的最大力值，如果试样在撕开30mm前破坏，则应重新取样进行试验。

2、评价标准

≥200N/m

四、标准偏离

1、标准偏离

无

五、试验结果

1、试验结果

样品名称及编号; 序号; NO.1; NO.2; NO.3; NO.4; NO.5. 40%座垫发泡总成 218-001-202511; 撕裂强度（N/m）; 193.96; 240.80; 253.26; /; /. 撕裂强度中值（N/m）; 240.80. 60%座垫发泡总成 218-002-202511; 撕裂强度（N/m）; 211.37; 200.49; 233.06; /; /. 撕裂强度中值（N/m）; 211.37. 注; - 如果一个或多个值超过中值的20%时，则需另外取两个试验进行测试，最终取五个试验的中值出具报告。 - 如果前三个撕裂强度未超过撕裂强度中值的20%，NO.4和NO.5不做，在记录框上划“/”。.

六、试验照片

试验前

试验中

试验后

**报告结束**